#### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料占比80% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 采用沥青基防水卷材、高分子防水卷材占比85% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料且占比85% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

外饰面材料，包括釆用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，合理釆用清水混凝土等。釆用清 水混凝土可减少装饰装修材料用量，减轻建筑自重，因此在本款中鼓励项目结合实际情况合理使用清水混凝土。釆用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，耐候性应符合《建筑用水性氟涂料》HG/T4104-2009中优等品的要求： （1）在氤灯加速老化条件下： 白色和浅色：5000h变色W2级；粉化W1级； 其他色：5000h变色商定；粉化商定。 （2）在超级荧光紫外加速老化条件下： 白色和浅色：1700h变色W1级；粉化0级； 其他色：1700h变色商定；粉化商定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：