香港的旭达发展有限公司利用“美国材料与测试学会”（ASTM）测试法 “ASTM-F609-79”对静止磨擦系数 (SCOF)量度单位,再配合香港职业安全健康局 指引，用专业器材度量常用地面材料(R9-R13)在湿透时的磨擦系数(SCOF)，对照 “ASTM-F609-79”的 SCOF 定义，归纳出“稳步指标”4 级制(K0-K3)：代表 4 个 不同表面抗滑级数。利用这个指标可以更好的理解防滑等级达到的防滑效果。（如 表①）

表1

| 德国 | SCOF— |  |
| --- | --- | --- |
| DIN51130①测 | “ASTM-F609-79” | 稳步指标 |
| 试法 | (湿透情况) |  |
| R9 | 0.00-0.49 | K0—不适合任何人行走 |
| R10 | 0.50-0.59 | K1—适合一般健全人行走 |
| R11 | 0.60-0.79 | K2—适合伤健人行走(水平路面) |
| R12 和 R13 | >0.80 | K3—适合伤健人行走(1:12 斜面) |

1.1 地砖

地砖作为主要的公共场所主要的铺地材料，对于它的防滑性能的评估具有切 实意义。根据《陶瓷地砖防滑性能测试研究》中马赛克、抛光砖、仿古砖、耐磨 砖、广场砖、抛晶砖、釉面砖 7 种地面材料防滑能力的测定结果。(表②为防滑性 能测试分析表)

表 2 防滑性能测试分析表

| 试样 种类 | 试样砖类概况 | 平均临 界角α | 防滑等 级 | 试样图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马赛克 | 因其面积小巧，铺砌作地板， 不易让人滑倒，特别适合湿 滑环境，所以常用来铺砌家 居中的厨房、浴室，或公众 地方的大堂、游泳池等； | 19.2 | R11 |  |
|  |  | 15.64 | R10 |  |

| 仿古砖 | 上釉的瓷质砖，其强度高， 有极强的耐磨性，经过精心 研制的仿古砖兼具了防水、 防滑、耐腐蚀的特性； | 10.36 | R10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.17 | R9 |  |
|  |  | 14.64 | R10 |  |
| 耐磨砖 | 一种质量坚硬，比较耐磨的 磁砖，这类瓷砖颜色比较单 一，基本是通体一色的，花 色主要以浮雕凹凸面为主， 不上釉面； | 6.54 | R9 |  |
|  |  | 15.62 | R10 |  |
| 广场砖 | 砖体色彩简单，砖面体积 小，多采用凹凸面的形式。 具有防滑、耐磨、修补方便 的特点。 | 29.59 | R12 |  |
|  |  | 25.29 | R12 |  |

表②中的数据和试样图片可以看出同种材料不同样品以及不同材料之间 数据都会有所差别，,看其样品的外表面，比如马赛克和耐磨砖来说，有表面凹 凸不平，有表面光滑的;而耐磨砖表面也是有凹凸的，所以它们对鞋底摩擦系数 较大。

从测试数据分析，无釉制品表面比有釉面的防滑性能要好；无釉制品中表面 呈凹凸状，花纹状的表面的防滑性好；由于抛光砖表面平整，与鞋底接触面积大， 所以防滑性能也好。在有釉制品中，釉面的材质、特性以及无釉砖的表面特性均 应加以改善外，且应采用耐磨、防滑透明涂料加以解决。

1.2 石材

根据《天然石材和人造石材地面潜在打滑性能的测试》中对抛光大理石、人 造合成石、抛光花岗石、自然面水磨石、光泽面水磨石、未填充光泽面石灰华、 研磨石灰石、抛光石灰石、未填充自然面石灰华、光泽面劈裂板岩、卵石马赛克、 自然面劈裂板岩、平滑面人造板岩、天然石材这 14 中材料的测试，总结出对应的

安全等级。

| 地面材料 | 摩擦系数 | 平均临界 角α | 防滑等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抛光大理石 | 0.09 | 5.14 | <R9 |
| 人造合成石 | 0.09 | 5.14 | <R9 |
| 抛光花岗石 | 0.04 | 2.29 | <R9 |
| 自然面水磨 石 | 0.08 | 4.57 | <R9 |
| 光泽面水磨 石 | 0.23 | 12.95 | R10 |
| 未填充光泽 面石灰华 | 0.2 | 11.31 | R10 |
| 研磨石灰石 | 0.21 | 11.86 | R10 |
| 抛光石灰石 | 0.16 | 9.09 | R9 |
| 未填充自然 面石灰华 | 0.11 | 6.73 | R9 |
| 光泽面劈裂 板岩 | 0.69 | 34.61 | R12 |
| 卵石马赛克 | 0.62 | 31.8 | R12 |
| 自然面劈裂 板岩 | 0.63 | 32.21 | R12 |
| 平滑面人造 板岩 | 0.47 | 25.17 | R11 |
| 天然石材 | 0.77 | 37.6 | R13 |

表 3 石材防滑性能测试分析表

由表③中的数据可以 看出，抛光大理石、人造合 成石、自然面水磨石、抛光 石灰石、未填充自然面石灰 华的防滑能力在有水环境 下不适合任何人行走；光泽 面水磨石、未填充光泽面石 灰华、研磨石灰石满足一般 健全人行走的要求；光泽面 劈裂板岩、卵石马赛克、自 然面劈裂板岩、平滑面人造 板岩、天然石材相对于上述 两大类，有更佳的防滑能 力。究其原因，还是因为表 面的粗糙程度的差异，表面 越粗糙防滑能力越强，比如 相同质地的石材自然面防 滑能力通常要好于光泽面 和抛光面。由于石材表面凹 凸不平，若将石材用于学校 食堂的地面材料，容易藏污 纳垢，且不易清洁，带来食 堂的卫生问题。所以学校食 堂还是应该避免选用石材 一类的地面材料，但可以通 过对光面的石材进行二次 防滑处理，使其既满足食堂 的卫生需要又能够形成有 效的防滑效果。

1.3 PVC 塑胶地板

PVC 塑胶地板是以聚氯 乙烯及其共聚树脂为主要

原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷 工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。PVC 塑胶地板以聚氯乙烯为主要原料 经过一系列的物理加工过程而生产出的具有干净、整洁、弹性、吸音、美观、大 方等特点，可以用于室内家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、 商业、体育场馆等各种场所。

1.4 石塑地砖

石塑地砖（或者叫 PVC 片材地板）是近两年市场上出现的一种新型地面装 饰材料，因其具有“滑不倒、砸不坏、无毒害、施工快”等诸多优点受到大众的 欢迎。

石塑地砖一般由防潮粘接层、底料层、多彩印刷层、高分子有机透明层和高

质 UV 涂膜层组成，是一种采用尖端工艺复合压制成的高密度网状结构、坚实柔 韧的新型建材。

耐磨防腐性——优异的超强耐磨性、防性、腐耐久抗冲击、抗变形伸缩和阻 燃、防滑、隔潮、保温等性能。

任意拼组性——它表面纹路清晰逼真、亮丽而不滑、无色差，能任意拼组图 案、接缝完美、材质轻而施工便捷，附加成本很低，料耗极小。

种类花色多——有仿大理石、花岗岩、釉面砖和原木四大类。产品的表面又 有四种，即抛光面、防滑槽面、亚光面、浮雕纹面。从视觉上可逼真地感受到天 然材质的效果。

1.4 亚麻油地板

亚麻油地板是由可再生的纯天然原材料制成：亚麻籽油，松香，木粉，黄麻 及环保颜料。亚麻地板优点突出：高吸音性，减少噪音，提供舒适的脚感；极佳 的耐磨性，凹陷迅速复原能力；抗烟蒂烫灼，抗化学性、碱性、渗透性，环保无 毒性；防滑：亚麻环保地材具有防滑功能，能保证步行安全，达到 R9 防滑等级； 天然、防潮、抗菌，保养方便；防静电、安全周到；色彩丰富，并配有同色焊条。

1.5 橡胶地板

橡胶地板使用高品质的天然橡胶、合成橡胶为基材，配以不含任何重金属的 填充材料和颜料，是绿色环保的；具有一定的高弹性。超强的防滑性能：橡胶地 板，由于其原材料的本身特性，使其表面阻力较大，其防滑效果是目前其他铺地 材料不能比拟的，且遇水愈涩，俗称“不滑到”，防滑等级在 R9～R11 之间。

2. 二次防滑处理

为满足防滑的多种需要，可根据材料性能和使用的不同，选用防滑系列产品。 产品的适用范围。

2.1 地面防滑处理剂

用于各种材料的表面，如：釉面瓷砖、花岗岩、大理石、混凝土光面、浴池、 浴缸等。通常为水容性液体，无毒无害，具有超强的渗透力，能有效渗入地砖及 石材毛细信道，通过与地面砖或地面石材的化学作用，使该信道增宽，遇水或油 渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用，即使将来地表部分磨损，其内部已有的 结合改变部分稳定且有一定深度，因而可保持长久防滑效果。使用前后的表面摩 擦系数可以由一般的 0.2-0.4 上升到 0.8-0.9，地面越湿滑，效果越显著。保养没 有特殊要求，只要勤洗刷就可以。

如德国 DMG  迪门子地面防滑剂 10kg  装,  价格在 1200  元左右，可喷涂

100-150m2 左右面积,即 8~12 元/平方米；

2.2 防滑涂料

具有高度防滑、抗老化、耐腐蚀性能，操作方便，分为溶剂和水溶性两大类。 适用于公共场所、机场、广场、工厂、船舶甲板等，产品具有多种颜色，可根据 特定要求加以选用，涂布率在 8.5~10 平方米/L（350~400 平方英尺/加仑）

防滑涂料的防滑原理就是增加物体表面的粗糙度，增大物体表面的摩擦系 数，增大摩擦力。在涂料中添加不规则的防滑粒料，并稍突于涂膜表面，呈微浮 雕型，机械地赋予涂膜层表面适当的粗糙度，妨碍或抵抗其他物体在其上面的滑 动，达到防滑的效果。防滑粒料常用的是氧化铝，质地极硬、耐磨且价廉。当氧 化铝掺入涂料中时，棱角突出表面，在适当磨损时，摩擦系数增大，这是由于更 多的氧化铝露出棱角引起阻力。

． H．D 环氧树脂防滑涂料

．环氧树脂透明防滑涂料

． 环氧树脂防滑涂料及密 封剂

． 水溶基环氧树脂涂料

2.3 防滑卷材和防滑垫

安全防滑卷材高度防滑卷 毡有多种规格、多种颜色，清洗 方便。用于雨雪天气时通道、走 廊及博物馆、展馆等室内外需局 部保护的临时措施；安全防滑垫 小面积使用，具有防滑、抗油脂、 吸水性强等优点，可随用随撤。

． 防滑铺地卷材

． 局部防滑垫子

如 PVC 防滑垫卷材，颜色 有红,蓝,绿,灰等，价格在 29~32 元/平方米。

注释

1. DIN 51130 标准

该标准是的德国制定的地面防滑性标准，用斜面行走方式测定高滑倒危险工作室和活动场所铺地材料

②

的防滑性能，其根据打滑角度计算打滑性（由倾斜平台法  确定），然后按打滑角度范围命名分级为 R9、

R10、R11 等。在德国，对每一具有具体使用目的的地面都规定一个确定范围“R”。这个试验方法是唯一 直接测定打滑性的检测方法。该标准可以应用于各种材质地面的检测，比如像天然石材、人造石材、瓷砖、 木材、金属、玻璃等等。

2. 倾斜平台法

| 校正角度数 | 安全等级 |
| --- | --- |
| 6°— 10° | R9 |
| 10°— 19° | R10 |
| 19°— 27° | R11 |
| 27°— 35° | R12 |
| ﹥35° | R13 |

以一名测试者穿着肖氏硬度为 73 士 5 的特制橡胶鞋，在以 每秒倾斜 1°的恒角速度旋转的均匀覆盖着润滑油的平台(600× 1800mm)上行走，直至测试者显示出不安全的迹象时，测出旋转 平台与水平面之间倾角，以确定被测陶瓷砖的动态临界摩擦角 (夹角正切值=动摩擦系数)。此方法模拟地面材料实际使用原形， 对摩擦系数阻力测试有实际意义。（表④为防滑等级评估表）

表 4 防滑等级评估表