透水砖 防滑性能检测报告

JCBG-031

委托编号：     GX30399       记录编号：    GX30399        报告编号： GX30399

委托日期： 　    2021.3.5      检测日期:      2021.3.5        报告日期： 2021.3.5

委托单位：      南京工业大学              工程名称： 因天材，就地利——天工楼绿色建筑设计改造

单位工程名称：     因天材，就地利——天工楼绿色建筑设计改造         工程部位：       室外地面

| 样品名称 | 透水砖 | 生产厂家 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| （面层）材料种类 | 砂基透水砖 | 规格 mm | 150×315 |
| 合格证编号 | GX30399 | 代表数量m2 | 624m2 |
| 质量等级 | 中高 | 防滑等级 | Bw |
| 状态描述 | 较好 | 检测地点 | 室外地面 |
| 见证单位 | 南京工业大学 | 见证人及证书编号 | 武乐 |
| 取样人及证书编号 | 谷林娜 | 送 样 人 | 李心航 |

| 项目 | （干态表面）防滑系数 |  | （湿态表面）防滑系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单个值 | 平均值 | 单个值 | 平均值 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 检测值 | 70 | 70 | 72 | 70 |
|  | 65 |  | 70 |  |
|  | 75 |  | 68 |  |
| 检测依据 | 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 |  |  |  |
| 评定依据 | 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 |  |  |  |
| 结 论 | 检验合格。 |  |  |  |
| 备 注 | 1、本报告无本单位检测或试验报告专用章无效； 2、本报告无检测或试验人、审核人、批准人签名无效； 3、本报告涂改无效； 4、复制报告未重新盖本单位检测或试验报告专用章无效。 |  |  |  |

检测单位（章）：                 批准：  马佳宁         审核：   张坤龙       检测：李心航

检测单位地址：南京工业大学

联系电话：19825060889