建筑材料清单

学校建筑

| 工程名称 | XX大学食堂绿色改建xxxx项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 | XXDXLSGJ-1001 |
| 建设单位 | XX建设单位xxxx有限公司 |
| 设计单位 | XX设计单位xxxx建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑声环境SEDU2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18080296792 |

本项目中建筑围护结构详细信息可见下表：

表5.1-1  建筑围护结构构造与材料清单

| 构件 | 材料 | 厚度(mm) | 密度(kg/m3) | 面密度(kg/m2) | 总面密度(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 30 | 63 | 2 | 572 |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 200 | 2500 | 500 |  |
|  | 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 1700 | 34 |  |
| 隔墙 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 344 |
|  | 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 1450 | 276 |  |
|  | 石灰砂浆 | 20 | 1600 | 32 |  |
| 屋顶 | 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 | 92 | 580 |
|  | 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 25 | 230 | 6 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |
|  | 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 160 | 700 | 112 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 | 300 |  |
|  | 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 1700 | 34 |  |
| 楼板 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 368 |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 | 300 |  |
|  | 石灰砂浆 | 20 | 1600 | 32 |  |
| 挑空楼板 | 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 | 92 | 719 |
|  | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 29 | 1 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |
|  | 粘土陶粒混凝土(ρ=1600) | 160 | 1600 | 256 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 | 300 |  |
|  | 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 1700 | 34 |  |
| 地面 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 336 |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 | 300 |  |