门窗作法简要说明

1. 采暖空调房通外室外的门：双层阳台金属外门：
    传热系数1.190W/m^2.K

2. 外窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明：
    传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

3. 幕墙：6中透光Low-E+12氩气+6透明：
    传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

4. 天窗：6较低透光Low-E+12A+6透明：
    传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.380

5. 封闭阳台与室内隔墙的窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明：
    传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

6. 封闭阳台与室内隔墙的门：双层阳台木制外门：
    传热系数1.095W/m^2.K

7. 封闭阳台窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明：
    传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

