建筑外门窗检验报告

委托编号：                                        本报告共4页 第4页

| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可开启部分缝长（m） |  | 6.10 | 试件面积（m2） |  |  | 2.85 |
| 窗框与窗面积比 |  | 16％ | 保温性能填充物面积（m2） |  |  | 2.19 |
| 面板品种 |  | 中空玻璃 | 安装方式 |  |  | 湿法 |
| 面板镶嵌材料 |  | 胶条 | 框扇密封材料 |  |  | 毛条 |
| 检测室温度（℃） |  | 24 | 检测室气压（kPa） |  |  | 101.3 |
| 面板最大尺寸（mm） |  | 650×1100 | 中空厚度（mm） |  |  | 5+12A+5 |
| 保温性能：传热系数检测结果为： 2.55 W/(m2·k)； 系统功率：347 W |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

建筑外门窗检验报告

委托编号：                      本报告共4页 第4页

| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可开启部分缝长（m） |  | 6.00 | 试件面积（m2） |  |  | 1.68 |
| 窗框与窗面积比 |  | 16％ | 保温性能填充物面积（m2） |  |  | 1.04 |
| 面板品种 |  | 中空玻璃 | 安装方式 |  |  | 湿法 |
| 面板镶嵌材料 |  | 胶条 | 框扇密封材料 |  |  | 毛条 |
| 检测室温度（℃） |  | 24 | 检测室气压（kPa） |  |  | 101.3 |
| 面板最大尺寸（mm） |  | 500×1300 | 中空厚度（mm） |  |  | 5+12A+5 |
| 保温性能：传热系数检测结果为： 2.45 W/(m2·k)； 系统功率：325 W |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

检  验  报  告

报告编号：HBLC-JN2015-379-02                     本报告共4页 第3页

| 委托单位 | 建筑工程有限公司 |  | 委 托 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 塑钢推拉窗 |  | 型号规格 |  |
| 工程名称 | 山东省青岛市开放式生活厂区居住建筑 |  | 样品来源 | 见证取样 |
| 见证单位 | 湖北环鹏工程建设监理有限公司 |  | 见 证 人 | 张加强 |
| 检验项目 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 |  | 抽样数量 | 三樘 |
| 生产厂家 | —— |  | 代表批量 | —— |
| 型材厂家 | 湖南中财化学建材有限公司 |  | 样品状态 | 外观完整 |
| 检验类别 | 委托 |  | 委托日期 | 2019年07月23日 |
| 检验设备 | 智能门窗物理性能检测仪 |  | 检验日期 | 2019年07月24日 |
| 检测依据 | GB/T 7106-2008 |  |  |  |
| 试件 平面图 |  |  |  |  |
| 检测结论 | 气密性能： 正压属GB/T7106-2008第6级 负压属GB/T7106-2008第6级 水密性能： 属GB/T7106-2008第3级 抗风压性能：属GB/T7106-2008第4级 |  |  |  |
| 备 注 |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

批准：                   校核：                   检验：

建筑外门窗检验报告

委托编号：HBLC-JN2015-377-01                      本报告共4页 第4页

| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可开启部分缝长（m） |  | 6.10 | 试件面积（m2） |  |  | 2.85 |
| 窗框与窗面积比 |  | 16％ | 保温性能填充物面积（m2） |  |  | 2.19 |
| 面板品种 |  | 中空玻璃 | 安装方式 |  |  | 湿法 |
| 面板镶嵌材料 |  | 胶条 | 框扇密封材料 |  |  | 毛条 |
| 检测室温度（℃） |  | 24 | 检测室气压（kPa） |  |  | 101.3 |
| 面板最大尺寸（mm） |  | 650×1100 | 中空厚度（mm） |  |  | 5+12A+5 |
| 保温性能：传热系数检测结果为： 2.4 W/(m2·k)； 系统功率：327 W |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

建筑外门窗检验报告

委托编号：HBLC-JN2015-380-01                      本报告共4页 第4页

| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可开启部分缝长（m） |  | 6.10 | 试件面积（m2） |  |  | 1.08 |
| 窗框与窗面积比 |  | 16％ | 保温性能填充物面积（m2） |  |  | 0.77 |
| 面板品种 |  | 中空玻璃 | 安装方式 |  |  | 湿法 |
| 面板镶嵌材料 |  | 胶条 | 框扇密封材料 |  |  | 毛条 |
| 检测室温度（℃） |  | 24 | 检测室气压（kPa） |  |  | 101.3 |
| 面板最大尺寸（mm） |  | 385×1100 | 中空厚度（mm） |  |  | 5+12A+5 |
| 保温性能：传热系数检测结果为： 2.42 W/(m2·k)； 系统功率：343 W |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

检  验  报  告

委托编号：HBLC-JN2015-380-02                     本报告共4页 第3页

| 委托单位 | 建筑工程有限公司 |  | 委 托 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 塑钢推拉窗 |  | 型号规格 |  |  |
| 工程名称 | 山东省青岛市开放式生活厂区居住建筑 |  | 样品来源 |  | 见证取样 |
| 见证单位 | 湖北环鹏工程建设监理有限公司 |  | 见 证 人 |  | 张加强 |
| 检验项目 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 |  | 抽样数量 |  | 三樘 |
| 生产厂家 | —— |  | 代表批量 |  | —— |
| 型材厂家 | 湖南中财化学建材有限公司 |  | 样品状态 |  | 外观完整 |
| 检验类别 | 委托 |  | 委托日期 |  | 2019年07月23日 |
| 检验设备 | 智能门窗物理性能检测仪 |  | 检验日期 |  | 2019年07月25日 |
| 检测依据 | GB/T 7106-2008 |  |  |  |  |
| 试件 平面图 |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 气密性能： 正压属GB/T7106-2008第6级 负压属GB/T7106-2008第6级 水密性能： 属GB/T7106-2008第3级 抗风压性能：属GB/T7106-2008第4级 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 检 验 单 位 |  | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

批准：                   校核：                   检验：

建筑外门窗检验报告

委托编号：HBLC-JN2015-377-04                      本报告共4页 第4页

| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可开启部分缝长（m） |  | 7.60 | 试件面积（m2） |  |  | 3.42 |
| 窗框与窗面积比 |  | 25％ | 保温性能填充物面积（m2） |  |  | 1.62 |
| 面板品种 |  | 中空玻璃 | 安装方式 |  |  | 湿法 |
| 面板镶嵌材料 |  | 胶条 | 框扇密封材料 |  |  | 毛条 |
| 检测室温度（℃） |  | 24 | 检测室气压（kPa） |  |  | 101.3 |
| 面板最大尺寸（mm） |  | 500×1100 | 中空厚度（mm） |  |  | 5+12A+5 |
| 保温性能：传热系数检测结果为： 2.5 W/(m2·k)； 系统功率：360 W |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

建筑外门窗检验报告

委托编号：HBLC-JN2015-380-04                     本报告共4页 第4页

| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可开启部分缝长（m） |  | 6.10 | 试件面积（m2） |  |  | 0.99 |
| 窗框与窗面积比 |  | 16％ | 保温性能填充物面积（m2） |  |  | 0.7 |
| 面板品种 |  | 中空玻璃 | 安装方式 |  |  | 湿法 |
| 面板镶嵌材料 |  | 胶条 | 框扇密封材料 |  |  | 毛条 |
| 检测室温度（℃） |  | 24 | 检测室气压（kPa） |  |  | 101.3 |
| 面板最大尺寸（mm） |  | 350×1000 | 中空厚度（mm） |  |  | 5+12A+5 |
| 保温性能：传热系数检测结果为： 2.47 W/(m2·k)； 系统功率：348.9 W |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

检  测  报  告

委托编号：HBLC-JN2015-380-05                     本报告共4页 第3页

| 委托单位 | 建筑工程有限公司 |  | 委 托 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 塑钢推拉窗 |  | 型号规格 |  |
| 工程名称 | 山东省青岛市开放式生活厂区居住建筑 |  | 样品来源 | 见证取样 |
| 见证单位 | 湖北环鹏工程建设监理有限公司 |  | 见 证 人 | 张加强 |
| 检验项目 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 |  | 抽样数量 | 三樘 |
| 生产厂家 | —— |  | 代表批量 | —— |
| 型材厂家 | 湖南中财化学建材有限公司 |  | 样品状态 | 外观完整 |
| 检验类别 | 委托 |  | 委托日期 | 2019年07月23日 |
| 检验设备 | 智能门窗物理性能检测仪 |  | 检验日期 | 2019年07月25日 |
| 检测依据 | GB/T 7106-2008 |  |  |  |
| 试件 平面图 |  |  |  |  |
| 检测结论 | 气密性能： 正压属GB/T7106-2008第6级 负压属GB/T7106-2008第6级 水密性能： 属GB/T7106-2008第3级 抗风压性能：属GB/T7106-2008第4级 |  |  |  |
| 备 注 |  | 检 验 单 位 | 建设工程质量检测有限公司 （盖章） |  |

批准：                   校核：                   检验：