护栏板试验检测报告

第1页，共2页

试验室名称：新疆公路桥梁试验检测中心                                         报告编号：BG-2016-HL-013

| 委托/施工单位 |  |  | 中铁二十局集团有限公司 |  | 委托编号 | WT-2016-HL-013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 国道219线八盘水磨至岳普湖县公路改建工程 |  | 样品编号 | YP-2016-HL-013-1 |  |  |
| 送样人 |  |  | 李甲 |  | 监理单位 | 山东格瑞特监理咨讯有限公司 |  |  |
| 工程部位/用途 |  |  | 波形梁钢护栏 |  | 样品名称 | 三波形梁钢护栏板 |  |  |
| 检测依据 |  |  | GB/T31439.2-2015 GB/T18226-2015 GB/T26941.1-2011 GB/T10125-2012 |  | 判定依据 | GB/T31439.2-2015 GB/T18226-2015 |  |  |
| 样品描述 |  |  | 涂层均匀、无裂纹、毛刺 |  | 送样日期 | 2016年8月3日 |  |  |
| 送样数量 |  |  | 3块 |  | 检测日期 | 2016年8月3日-2016年8月11日 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  | WDW-200微机控制电子万能试验机（XJKY5-1）、耐盐雾腐蚀性能试验箱（XJKE1-20）、QNIx8500涂层测厚仪（XHJE1-1）、0-125mm游标卡尺（JLQJ-4）、壁厚千分尺（XJKY3-6）、电子天平（XJKE3-3） |  |  |  |  |  |
| 产地 |  |  | 山东冠县民生路桥市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 类型规格 |  |  | RTB01 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |  |  |  |  | 检测结果 | 结果判定 |
| 1 | 外观质量 | 三波形梁板构件应无明显扭转、变形、纵横切断面及螺孔边缘应做倒角处理，过渡圆滑，无卷沿、飞边和毛刺。 |  |  |  |  | 无明显扭转、变形、无卷沿、飞边和毛刺 | 达标 |
| 2 | 外形尺寸 | 板宽B（mm） |  | 506（±5） |  |  | 508 | 达标 |
|  |  | 板厚t（mm） |  | 4（+不限定，0） |  |  | 4.10 |  |
|  |  | 外波高H（mm） |  | 85（+3，-0） |  |  | 85 |  |
|  |  | 内波高h1（mm） |  | 83±2 |  |  | 81 |  |
| 3 | 力学性能 | 抗拉强度（MPa） |  | ≥375 |  |  | 451 | 达标 |
|  |  | 屈服强度（MPa） |  | ≥235 |  |  | 355 |  |
| 4 | 防腐层 性能 | 镀锌层厚度（µm） |  | ≥39 |  |  | 53 | 达标 |
|  |  | 涂层厚度（µm） |  | ≥76 |  |  | 133 |  |
|  |  | 金属涂层均匀性（%） |  | ≤25 |  |  | 15 |  |
|  |  | 涂层附着性 |  | 涂层与金属基体应附着良好，板状和管形构件经划格试验后，刻痕光滑，涂层除交叉切割除外无剥落 |  |  | 刻痕光滑，涂层除交叉切割除外无剥落 |  |
|  |  | 涂层耐盐雾性 |  | 涂层经168h的中性盐雾试验后，除划痕部位两侧0.5mm范围内，涂层应无起泡，剥离、生锈等现象 |  |  | 无起泡、剥离、生锈 |  |
| 检测结论：1、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》第4.1第的技术要求。 2、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》表11的技术要求。 3、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》第4.3第的技术要求。 4、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》热浸镀锌聚酯复合涂层的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：来样为委托单位取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                审核：                签发：                 日期：2016年8月11日（专用章）

报告者：

立柱试验检测报告

第2页，共2页

试验室名称：新疆公路桥梁试验检测中心                                         报告编号：BG-2016-HL-013

| 委托/施工单位 |  |  | 中铁二十局集团有限公司 |  | 委托编号 | WT-2016-HL-013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 国道219线八盘水磨至岳普湖县公路改建工程 |  | 样品编号 | YP-2016-HL-013-2 |  |  |
| 送样人 |  |  | 李甲 |  | 监理单位 | 山东格瑞特监理咨讯有限公司 |  |  |
| 工程部位/用途 |  |  | 波形梁钢护栏 |  | 样品名称 | 圆立柱 |  |  |
| 检测依据 |  |  | GB/T31439.2-2015 GB/T18226-2015 GB/T26941.1-2011 GB/T10125-2012 |  | 判定依据 | GB/T31439.2-2015 GB/T18226-2015 |  |  |
| 样品描述 |  |  | 涂层均匀、无裂纹、毛刺 |  | 送样日期 | 2016年8月3日 |  |  |
| 送样数量 |  |  | 3根 |  | 检测日期 | 2016年8月3日-2016年8月11日 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  | WDW-200微机控制电子万能试验机（XJKY5-1）、耐盐雾腐蚀性能试验箱（XJKE1-20）、QNIx8500涂层测厚仪（XHJE1-1）、0-125mm游标卡尺（JLQJ-4）、壁厚千分尺（XJKY3-6）、电子天平（XJKE3-3） |  |  |  |  |  |
| 产地 |  |  | 山东冠县民生路桥市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 类型规格 |  |  | PST |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |  |  |  |  | 检测结果 | 结果判定 |
| 1 | 外观质量 | 圆管立柱无明显扭转，无焊接加长，端部毛刺清除、端面切口应垂直 |  |  |  |  | 无明显扭转、无焊接加长，端部毛刺清除、端面切口应垂直 | 达标 |
| 2 | 外形尺寸 | 圆立柱边长D1（mm） |  | 195（±1.0） |  |  | 195.8 | 达标 |
|  |  | 圆立柱边长D2（mm） |  | 195（±1.0） |  |  | 195.5 |  |
|  |  | 壁厚t（mm） |  | 4（+不限定，-0.3） |  |  | 4.2 |  |
| 3 | 力学性能 | 抗拉强度（MPa） |  | ≥375 |  |  | 448 | 达标 |
|  |  | 屈服强度（MPa） |  | ≥235 |  |  | 362 |  |
| 4 | 防腐层 性能 | 镀锌层厚度（µm） |  | ≥39 |  |  | 49 | 达标 |
|  |  | 涂层厚度（µm） |  | ≥76 |  |  | 276 |  |
|  |  | 金属涂层均匀性（%） |  | ≤25 |  |  | 11 |  |
|  |  | 涂层附着性 |  | 涂层与金属基体应附着良好，板状和管形构件经划格试验后，刻痕光滑，涂层除交叉切割除外无剥落 |  |  | 刻痕光滑，涂层除交叉切割除外无剥落 |  |
|  |  | 涂层耐盐雾性 |  | 涂层经168h的中性盐雾试验后，除划痕部位两侧0.5mm范围内，涂层应无起泡，剥离、生锈等现象 |  |  | 无起泡、剥离、生锈 |  |
| 检测结论：1、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》第4.1第的技术要求。 2、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》表16的技术要求。 3、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》第4.3第的技术要求。 4、经检测，该波形梁护栏板样品被检指标外观质量符合GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》热浸镀锌聚酯复合涂层的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：来样为委托单位取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                审核：                签发：                 日期：2016年8月11日（专用章）

报告者：

反光膜试验检测报告

第1页，共1页

试验室名称：新疆公路桥梁试验检测中心                                         报告编号：BG-2016-HL-013

| 委托/施工单位 |  |  | 中铁二十局集团有限公司 |  | 委托编号 | WT-2016-HL-013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 国道219线八盘水磨至岳普湖县公路改建工程 |  | 样品编号 | YP-2016-HL-013-3 |  |  |
| 送样人 |  |  | 李甲 |  | 监理单位 | 山东格瑞特监理咨讯有限公司 |  |  |
| 工程部位/用途 |  |  | 标志牌 |  | 样品名称 | 反光膜 |  |  |
| 检测依据 |  |  | 国家标准GB/T18833-2012《道路交通反光膜》 |  | 判定依据 | 国家标准GB/T18833-2012《道路交通反光膜》 |  |  |
| 样品描述 |  |  | / |  | 送样日期 | 2016年8月3日 |  |  |
| 送样数量 |  |  | （1.22m×1m）/张×6张 |  | 检测日期 | 2016年8月3日-2016年8月11日 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  | GB/T18833-2012道路交通反光膜测试仪NS808 STT-91反光膜附着性检测仪 STT920反光膜耐冲击测试装置 |  |  |  |  |  |
| 产地 |  |  | 河南鼎力3M有限公司 |  |  |  |  |  |
| 类型规格 |  |  | Ⅳ类（超强级） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |  |  |  |  | 检测结果 | 结果判定 |
| 1 | 外观质量 | 各级反光膜的最小逆反射系数值（cd·1x-1-·m-2） |  |  |  |  | 各级反光膜的最小逆反射系数值（cd·1x-1-·m-2） | 合格 |
| 2 | 4.1白色 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.350，0.360）；（0.305，0.315） （0.295，0.325）；（0.340，0.370） |  |  | （0.311，0.331） | 合格 |
|  |  | 亮度因数 |  | ≥0.27 |  |  | 0.45 |  |
| 3 | 4.2黄色 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.545，0.454）；（0.494，0.426） （0.444，0.476）；（0.481，0.518） |  |  | （0.531，0.447） | 合格 |
|  |  | 亮度因数 |  | 0.15～0.45 |  |  | 0.23 |  |
| 4 | 4.3红色 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.735，0.265）；（0.681，0.239） （0.579，0.341）；（0.655，0.345） |  |  | （0.670，0.313） | 合格 |
|  |  | 亮度因数 |  | 0.02～0.15 |  |  | 0.06 |  |
| 5 | 4.4绿色 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.201，0.776）；（0.285，0.441） （0.170，0.367）；（0.026，0.399） |  |  | （0.133，0.399） | 合格 |
|  |  | 亮度因数 |  | 0.03～0.12 |  |  | 0.07 |  |
| 6 | 4.5蓝色 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.049，0.125）；（0.172，0.198） （0.210，0.160）；（0.137，0.038） |  |  | （0.148，0.106） | 合格 |
|  |  | 亮度因数 |  | 0.01～0.10 |  |  | 0.03 |  |
| 7 | 4.6棕色 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.430，0.340）；（0.610，0.390） （0.550，0.450）；（0.430，0.390） |  |  | （0.487，0.392） | 合格 |
|  |  | 亮度因数 |  | 0.01～0.09 |  |  | 0.05 |  |
| 检测结论：白色、黄色、红色、绿色、蓝色和棕色六种Ⅳ类反光膜样品，经本中心检测，其外观质量、光度性能、色度性能、抗冲击性能、耐弯曲性能、附着性能、收缩性能、防粘纸可剥离性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能等十一项技术指标符合国家标准GB/T18833-2012《道路交通反光膜》中有关Ⅳ类反光膜的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：来样为委托单位取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                审核：                签发：                 日期：2016年8月11日（专用章）

报告者：

涂料试验检测报告

第2页，共2页

试验室名称：新疆公路桥梁试验检测中心                                         报告编号：BG-2016-HL-015

| 委托/施工单位 |  |  | 中铁二十局集团有限公司 |  | 委托编号 | WT-2016-HL-015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 国道219线八盘水磨至岳普湖县公路改建工程 |  | 样品编号 | YP-2016-HL-013-4 |  |  |
| 送样人 |  |  | 李甲 |  | 监理单位 | 山东格瑞特监理咨讯有限公司 |  |  |
| 工程部位/用途 |  |  | 标线 |  | 样品名称 | 热熔标线涂料 |  |  |
| 检测依据 |  |  | JT/T280-2004 |  | 判定依据 | JT/T280-2004 |  |  |
| 样品描述 |  |  | 白色粉末状、洁净、无结块 |  | 送样日期 | 2016年7月22日 |  |  |
| 送样数量 |  |  | 3kg |  | 检测日期 | 2016年7月22日-2016年7月26日 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  | DC-P3A全自动测色色差计，JM-IV漆膜磨耗仪，WDW-30微机控制电子万能试验机，电热恒温干燥箱，AE-160电子天平 |  |  |  |  |  |
| 产地 |  |  | 乌鲁木齐鼎盛华勋交通设施有限公司 |  |  |  |  |  |
| 类型规格 |  |  | 热熔反光型 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |  |  |  |  | 检测结果 | 结果判定 |
| 1 | 涂膜颜色与外观 | 干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜颜色和外观与标准版差别不大 |  |  |  |  | 符合技术要求 | 合格 |
| 2 | 色度性能 | 色品坐标 （X，Y） |  | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.350，0.360）；（0.300，0.310） （0.290，0.320）；（0.340，0.370） |  |  | （0.331，0.345） | 合格 |
| 3 | 玻璃珠含量,% | 18-25 |  |  |  |  | 18 | 合格 |
| 4 | 抗压强度，Mpa | 23℃±1℃，≥12 50℃±2℃，≥2 |  |  |  |  | 19 | 合格 |
| 检测结论：1、经检测，白色热熔突起型标线涂料的各项指标均符合JT/T280-2004《路面标线涂料》中的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：来样为委托单位取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                审核：                签发：                 日期：2016年8月11日（专用章）

报告者：

涂料试验检测报告

第1页，共2页

试验室名称：新疆公路桥梁试验检测中心                                         报告编号：BG-2016-HL-015

| 委托/施工单位 |  | 中铁二十局集团有限公司 |  | 委托编号 | WT-2016-HL-015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 国道219线八盘水磨至岳普湖县公路改建工程 |  | 样品编号 | YP-2016-HL-013-5 |  |  |
| 送样人 |  | 李甲 |  | 监理单位 | 山东格瑞特监理咨讯有限公司 |  |  |
| 工程部位/用途 |  | 标线 |  | 样品名称 | 热熔标线涂料 |  |  |
| 检测依据 |  | JT/T280-2004 |  | 判定依据 | JT/T280-2004 |  |  |
| 样品描述 |  | 黄色粉末状、洁净、无结块 |  | 送样日期 | 2016年8月20日 |  |  |
| 送样数量 |  | 3kg |  | 检测日期 | 2016年8月20日-2016年8月26日 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  | DC-P3A全自动测色色差计，JM-IV漆膜磨耗仪，WDW-30微机控制电子万能试验机，电热恒温干燥箱，AE-160电子天平 |  |  |  |  |  |
| 产地 |  | 乌鲁木齐鼎盛华勋交通设施有限公司 |  |  |  |  |  |
| 类型规格 |  | 热熔反光型 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |  |  |  | 检测结果 | 结果判定 |
| 1 | 涂膜颜色与外观 | 干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜颜色和外观与标准版差别不大 |  |  |  | 符合技术要求 | 合格 |
| 2 | 色度性能 | 色品坐标 （X，Y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 （0.519，0.480）；（0.468，0.442） （0.427，0.483）；（0.465，0.534） |  |  | （0.508，0.481） | 合格 |
| 3 | 玻璃珠含量,% | 18-25 |  |  |  | 18 | 合格 |
| 4 | 抗压强度，Mpa | ≥12 |  |  |  | 12 | 合格 |
| 5 | 耐磨性，mg(200转/1000g后减重) | ≤80（JM-100橡胶砂轮） |  |  |  | 65 | 合格 |
| 检测结论：1、经检测，该白色和黄色热熔突起型标线涂料的各项指标均符合JT/T280-2004《路面标线涂料》中的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：来样为委托单位取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                审核：                签发：                 日期：2016年8月11日（专用章）

报告者：

铝板试验检测报告

第1页，共1页

试验室名称：新疆公路桥梁试验检测中心                                         报告编号：BG-2016-HL-015

| 委托/施工单位 |  | 中铁二十局集团有限公司 |  | 委托编号 |  | WT-2016-HL-015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 国道219线八盘水磨至岳普湖县公路改建工程 |  | 样品编号 |  | YP-2016-HL-013-6 |  |  |
| 送样人 |  | 李甲 |  | 监理单位 |  | 山东格瑞特监理咨讯有限公司 |  |  |
| 工程部位/用途 |  | 标志牌 |  | 样品名称 |  | 3004铝板 |  |  |
| 检测依据 |  | GB/T 3880-2006《一般工业用铝及铝合金板、带材》 |  | 判定依据 |  | GB/T 3880-2006 |  |  |
| 样品描述 |  | 白色 |  | 送样日期 |  | 2016年8月18日 |  |  |
| 送样数量 |  | 1.2m*2.4m*2张 |  | 检测日期 |  | 2016年8月18日-2016年8月22日 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  | VUT900超声波探伤仪，HY0580铝板拉伸强度测试仪 |  |  |  |  |  |  |
| 产地 |  | 河南万达铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 类型规格 |  | 3004 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |  |  |  |  | 检测结果 | 结果判定 |
| 1 | 规格 |  | 3.0*1200*C |  | 3.0*1300*C |  |  |  |
| 2 | 元素 | Si | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.09 | 合格 |
|  |  | Fe | 0.45 |  | 0.47 |  | 0.472 |  |
|  |  | Cu | 0.121 |  | 0.120 |  | 0.14 |  |
|  |  | Mn | 1.13 |  | 1.18 |  | 1.2 |  |
|  |  | Mg | 1.13 |  | 1.11 |  | 1.2 |  |
|  |  | Cr | 0.012 |  | 0.018 |  | 0.02 |  |
|  |  | Zn | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.01 |  |
|  |  | Ti | 0.024 |  | 0.020 |  | 0.027 |  |
|  |  | A1 | 余量 |  | 余量 |  | / |  |
| 3 | 抗压强度 | 220 |  |  |  |  | 226 | 合格 |
| 4 | 延伸率 | 10 |  |  |  |  | 11- | 合格 |
| 检测结论：铝板样品经检测，外观质量、板材厚度、力学性能符合国家标准3880-2006《一般工业用铝及铝合金板、带材》中的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：来样为委托单位取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                审核：                签发：                 日期：2016年8月11日（专用章）

报告者：