围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

轻质混合种植土 400mm＋细石混凝土板 174mm＋挤塑聚苯板 42mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋膨胀聚苯板(ρ=20~30) 70mm＋混凝土空心砖(190单排孔） 190mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

1:3水泥砂浆找平层 20mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 50mm＋双层纸面石膏板 10mm

7. 外门构造：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

8. 外窗：单框普通中空玻璃窗(断热铝合金窗框)：

传热系数1.850W/m^2.K，太阳得热系数0.196

9. 天窗：单框低辐射中空玻璃窗(钢、铝合金窗框)：

传热系数1.850W/m^2.K，太阳得热系数0.248