检  验  报  告

报告编号：2010D09115

产品名称：  内墙乳胶漆

检验类别：  委托检验

重庆市建材产品质量监督检验站

重庆市建材产品质量监督检验站

检 验 报 告

报告编号：2010D09115                                                       共3页　第1页

| 产品名称 | 内墙乳胶漆 |  | 商 标 | 立邦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 样品数量 | 1桶（20kg） |
| 生产单位 | 广州立邦涂料有限公司 |  | 规格型号 | —— |
| 工程名称 | 造绿赓青—3A逸廊白象居绿色社区装饰工程 |  | 使用部位 | 室内 |
| 监理单位 |  |  | 见 证 人 | 吕万鲁 |
| 施工单位 |  |  | 产品等级 | 合格品 |
| 抽样日期 | 2021年09月17日 | 收样日期 | 2021年09月29日 |  |
| 检验依据 | GB/T9756-2001 GB18582-2008 |  |  |  |
| 检验项目 | 全项 |  |  |  |
| 检验结论 | 所检项目符合GB/T9756-2001 GB18582-2008技术要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2021年09月29日 |  |  |  |
| 备 注 | —— |  |  |  |

批准：                           审核：                         主检：

重庆市建材产品质量监督检验站

检 验 报 告

报告编号：2010D09115                                                          共3页　第2页

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 无硬块，搅拌后均匀 | 合格 |
| 2 | 涂膜外观 | 涂膜外观正常 | 涂膜外观正常 | 合格 |
| 3 | 干燥时间（表干），h | ≤2 | 1.9 | 合格 |
| 4 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 | 刷涂二道无障碍 | 合格 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） | ≥0.90 | 0.92 | 合格 |
| 6 | 耐碱性（24h） | 无异常 | 无异常 | 合格 |
| 7 | 耐洗衣刷性，次 | ≥200 | 400 | 合格 |
| 8 | 低温稳定性 | 不变质 | 不变质 | 合格 |
| 以 | 下 | 空 | 白 |  |

重庆市建材产品质量监督检验站

检 验 报 告

报告编号：2010D09115                                                          共3页　第3页

| 序 号 | 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC/）（g/L） |  | ≤120 | 10 | 合格 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/（mg/kg） |  | ≤300 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 游离甲醛，mg/kg |  | ≤100 | 22.6 | 合格 |
| 4 | 重金属/（mg/kg） | 可溶性铅 | ≤90 | 9.5 | 合格 |
|  |  | 可溶性镉 | ≤75 | 未检出 |  |
|  |  | 可溶性铬 | ≤60 | 未检出 |  |
|  |  | 可溶性汞 | ≤60 | 未检出 |  |
| 以下无正文。 |  |  |  |  |  |