精心整理[image: image1.jpg]



精心整理[image: image2.jpg]S




精心整理

陶瓷砖检测报告
(2003)量认（粤）字（U0127）工程号:RCSC
粤建试资证字第06105号共1页第1页

	委托单位
	
	报告编号
	2013-10-19

	工程名称
	
	检测编号
	0800019

	样品名称
	瓷质砖（E≤0.5%）
	环境条件
	T:20℃

	规格型号
	800×800
	生产厂家
	高要市将军陶瓷有限公司

	工程部位
	室内装饰
	样品状态
	样品符合标准要求

	检测依据
	GB/T3810-2006
	送样日期
	2013-05-31

	
	
	检测日期
	2013-06-01

	实验室地址
	广东省高要市支楚路63号付14号：电话：6513473
	邮政编码
	264002

	检测内容

	检测项目
	技术指标
	检测结果
	单项评定

	长度和宽度/%
	410＜S≤1600,相对于工作尺寸偏差:±0.6
	长度；
宽度偏差:0.0
	合格

	
	410＜S≤1600,相对于10块砖平均尺寸偏差:±0.5
	长度；宽度偏差:0.0
	合格

	厚度/%
	410＜S≤1600,相对工作尺寸偏差:±5
	1.1
	合格

	边直度/%
	410＜S≤1600,相对工作尺寸最大偏差:±0.5
	0.0
	合格

	直角度/%
	410＜S≤1600,相对工作尺寸最大偏差:±0.6
	0.0
	合格

	平面平整度/%
	410＜S≤1600,相对工作尺寸计算的对角线中心弯曲度偏差:±0.5
	0.0
	合格

	
	410＜S≤1600,相对工作尺寸的边弯曲度偏差:±0.5
	0.0
	合格

	
	410＜S≤1600,相对工作尺寸计算的对角线翘曲度偏差:±0.5
	0.0
	合格

	表面质量
	至少95％的砖其主要区域无明显缺陷
	100％的砖无缺陷
	合格

	吸水率/%
	平均值≤0.5，单值≤0.6
	0.1
	合格

	破坏强度/N
	厚度≥7.5mm，破坏强度≥1300
	5124
	合格

	以下空白
	以下空白
	以下空白
	以下空白

	检测结论
	依据标准GB/T4100-2006，所有项目合格。

	检测说明
	1、委托检测结果仅对来样负技术责任；


检测单位广东恒达建设检测有限公司
批准审核检验

（盖章）签发日期：2013年12月01日

精心整理

精心整理

精心整理


