[image: image1.png]



检 验 报 告

       报告编号：034C201403251005
       产品名称：夹层玻璃
       送检单位：重庆市北碚玻璃有限责任公司
       检验类别：有见证取样
[image: image2.png]MA

2012140116R
AR E2017504 26 H




国家玻璃质量监督检验中心
检 验 报 告

监督检验中心                                                     共2页  第1页                                                                  
	样品名称
	夹层玻璃
	型号
	

	受检单位
	重庆市北碚玻璃有限责任公司
	检验类别
	委托检验

	生产单位
	重庆市北碚玻璃有限责任公司
	样品等级
	1类

	抽样者
	周程名
	抽（送）样日期
	2014.01.20

	抽样基数
	/
	样品状态
	完好

	规格数量
	5块
	生产日期
	2014.01.05

	检验依据
	GB9962-1999
	检验项目
	性能

	检验结论
	   经检验，该夹层玻璃符合GB9962-1999《夹层玻璃》标准中Ⅱ-1类的技术要求。
    样品合格。

                            （检验 单位公章）
                           2013年12月24日

                       部分复制检验报告无效

	备注
	


编制：马佐             审核：刘龙健          批准：张开林
检验报告附页

类别：Ⅱ-1类夹层玻璃                                   共2页  第2页

	客   户

编   码
	
	样品规格   （mm）
	

	检   验

项   目
	GB9962-1999

标准要求
	样品

编号
	检验结果
	单   项

结   论

	耐热性
	距边部或裂缝超过13mm处不允许产生影响使用的气泡或其它缺陷。
	1～3
	3块试样均未产生影响使用的气泡或其它缺陷
	合格

	耐湿性
	试验后超出原始边15mm、新裂口25mm、裂口10mm处不能产生气泡或其它缺陷
	4～6
	3块试样均未产生气泡或其它缺陷
	合格

	耐辐照性
	透光率响度减少率不大于10%，不可产生显著变色、气泡及浑浊现象。
	7～9
	透光率相对减少率分别为0.8%、0.7%、0.9%，3块试样均未产生显著变色、气泡及浑浊现象。
	合格

	落球冲击剥离性能
	1040g钢球从1200mm高度自由落下，6块试样只允许一块胶层断裂或因玻璃脱落而暴漏。玻璃未破坏，提升高度冲击直至玻璃破坏，仍不破坏，换2260g球；钢化夹层玻璃供需双方商定。
	10～15
	2块试样1500mm高度破坏，2块试样1900mm高度破坏，2块试样2400mm高度破坏，夹层均未断裂、未暴露。
	合格

	散弹袋冲击性能
	散弹袋1200mm高度冲击试样不破坏或试样破坏后部分不可产生使直径75mm的球自由通过开口。
	16～19
	4块试样1200mm高度冲击均未破坏，胶层未断裂。
	合格


    检验员：刘龙江                         日期：2013 年 12月 24日

