| 材料名称 | 导热系数λ [w/(m·K)] | 蓄热系数S [W/㎡.K)] | 密度ρ (kg /m3) | 比热容Cp (J/kg.K) | 蒸汽渗透系数u g / (m.h. kFa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源:《民用建筑热工设计规范(GB50176-93) |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为则定值 |
| 室内抹灰 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块(外墙) | 0.190 | 10.627 | 600.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0173 | 修正系教=1.15 |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0017 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板（EPS板） | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300 | 0.560 | 7.630 | 1300.0 | 1050.0 | 0.1050 |  |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 0.110 | 2.260 | 425.0 | 1502.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 慧汽渗透系数为测定值 |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 0.075 | 1.190 | 350.0 | 742.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=1600) | 0.530 | 7.870 | 1600.0 | 960.0 | 0.0000 |  |
| 憎水性珍珠岩板 | 0.120 | 2.030 | 400.0 | 1180.0 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32)(1) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |