建筑工程检测有限公司

合成树脂乳液内墙涂料检测报告

                                                     共  1页 第 1 页

	委托单位
	装饰材料有限公司
	报告编号
	STL2018-065

	工程名称
	/
	检测编号
	TL-085

	样品名称
	内墙乳胶漆
	注册商标
	饰家

	生产厂家
	单县美馨饰家装饰材料有限公司
	规格型号
	/   

	检测依据
	GB/T9756-2009
	送样日期
	2018-05-10

	环境条件
	温度25℃   湿度55％
	检测日期
	2018-05-11

	样品数量
	3kg
	样品状态
	乳液状

	试验室地址
	

	检测内容

	检测项目
	性能要求
	试验结果
	单项评定

	
	优等品
	一等品
	合格品
	
	

	容器中状态
	无硬块，搅拌后呈均匀状态
	无硬块，呈均匀状态
	合格

	施工性
	刷涂二道无障碍
	刷涂二道

无障碍
	合格

	低温稳定性
	不变质
	3次循环

不变质
	合格

	干燥时间（表干）/h
	≤2
	28min
	合格

	涂膜外观
	正常
	正常
	合格

	对比率

白色和浅色
	≥0.95
	≥0.93
	≥0.90
	0.95
	合格

	耐碱性
	24h无异常
	无异常
	合格

	耐洗刷性/次
	5000
	1000
	300
	5555次露底
	合格

	综合结论
	所检项目符合GB/T9756—2009标准要求 。

	检测说明
	              检测结果，仅对来样负责。


批准：                     校核：　　　             主检：

                                                    检测单位：（盖章） 签发日期：2018-05-25
