质量控制资料核查情况 

1）、塑胶面层

1、材料采用环保科技有限公司的红色EPDM运动场专用胶粒，材料外观质量、出厂合格证、厂家检测报告检查，均符合规范要求。 

2、塑胶跑道样块经现场抽样检测2组，符合设计及规范要求。 

3、丙烯酸球场材料采用体育材料有限公司的材料，材料外观质量、出厂合格证、厂家检测报告，均符合规范要求。

4、人造草坪采用人造草坪有限公司的材料，材料外观质量、出厂合格证、厂家检测报告，均符合规范要求。

2）、质量控制资料核查记录 

1、EPDM橡胶颗粒出厂合格证1份，测试报告1份，厂家检测报告1份； 2、水性硅PU面层绿出厂合格证1份，测试报告1份，厂家检测报告1份；3、水性硅PU弹性层出厂合格证1份，测试报告1份，厂家检测报告1份；4、单组份跑道面胶红出厂合格证1份，测试报告1份，厂家检测报告1份；5、单组份防水底胶出厂合格证1份，测试报告1份，厂家检测报告1份；6、水性硅PU面层绿出厂合格证1份，测试报告1份，厂家检测报告1份；7、果绿单丝、 翠绿单丝出厂合格证各1份。 

各分项、检验批质量验收情况及结构安全和使用功能抽查情况： 

1、以下是各分项及检验批

	分部、子分部名称
	分项工程名称
	检验批数量
	验收评定

	地基与基础
	土方回填
	2
	合格

	
	碎石垫层
	8
	合格

	
	混凝土
	2
	合格

	建筑装饰装修

地面、抹灰
	基层
	4
	合格

	
	面层
	4
	合格

	建筑给排水
	排水管沟
	4
	合格

	附属构筑物
	路缘石
	1
	合格


2、塑胶跑道样块检验报告，检验结构符合要求。 

 单位工程观感质量情况： 

经对本工程外观质量进行检查，塑胶跑道：无裂痕或分层现象，防滑层与底胶粘合牢固、均匀；接缝平直、无明显凹凸现象；表面色泽均匀。球场人造草坪：表面平整，色泽均匀一致，接缝平坦，粘接牢固，接缝处用强力胶带连接，无明显凹凸现象。草茎疏密，牵引力一致，草苗柔软舒适，富有弹性，有很好的安全性和抗践踏冲击性。草苗背胶均匀厚实有良好的抗拉强度和抗撕裂强度。 

参照市政道路工程外观评定办法验收要求，外观质量“一般”评定合格。 

实测项目检查评定： 

经对现场塑胶面层及丙烯酸面层其平整度、厚度、坡度、标志线等实测项目内容进行检查，评定合格。 

建设工程有限公司
            2020年01月05日

PAGE  

