由底层层到面层依次为：

（1）钢筋混凝土楼板；

（2）1.5厚PFS-PU单组分聚氨酯防水涂料；

（3）20-30厚1:2.5水泥砂浆保护层；

（4）找坡层（做法见具体设计）；

（5）20厚1:3水泥砂浆保护层；

（6）卫生间防水做法图集，内墙面防水构造

由底层层到面层依次为：

（1）墙体结构层；

（2）1.5厚PFS-PU单组分聚氨酯防水涂料；

（3）20-30厚1:2.5水泥砂浆保护层；

（4）面层（见具体设计）。面层（见具体设计）。