湖州市建设工程质量监督站检测中心

中空玻璃露点检测报告

	
	报告编号
	WM1500001

	委托单位
	浙江天力建设集团有限公司
	送样人
	蔡月成QSY2325
	接样日期：
	2015-06-05

	工程名称
	湖州市教育局湖州市仁北小学工程二标段1#教学楼、2#教学楼专业教学楼、综合楼、食堂及体育教学楼
	工程编号
	7280
	检测日期：
	2015-06-09

	见证单位
	浙江东南建设管理有限公司
	见证人
	金杰JZ0277
	检测性质:
	见证检测

	检测单位地址
	湖州市吴兴区和谐路288号
	邮政编号
	313000
	联系电话:
	(0572)2090551

	样品编号
	WM1500001
	检测项目
	中空玻璃露点

	样品名称
	中空玻璃
	试件尺寸
	510mm×360 mm

	规格型号mm
	5+9A+5mm
	玻璃品种
	中空浮法白玻

	样品序号
	露点温度℃
	标准要求
	单项评定
	样品序号
	露点温度℃
	标准要求
	单项评定

	1
	-45
	＜-40℃
	符合
	9
	-45
	＜-40℃
	符合

	2
	-50
	
	符合
	10
	-50
	
	符合

	3
	-45
	
	符合
	11
	-45
	
	符合

	4
	-50
	
	符合
	12
	-45
	
	符合

	5
	-50
	
	符合
	13
	-50
	
	符合

	6
	-50
	
	符合
	14
	-50
	
	符合

	7
	-45
	
	符合
	15
	-45
	
	符合

	8
	-50
	
	符合
	
	
	
	

	检测依据
	GB/T11944-2012《中空玻璃》

	主要仪器
	RD-III型中空玻璃露点仪

	检测结论
	该样品所检项目符合GB/T11944-2012《中空玻璃》技术要求。

	备    注
	露点仪与试样表面接触时间为4min

	注意事项
	1.报告及复印件无检测单位盖章无效。 
2.报告无批准、审核、检测人签名无效。
3.报告涂改无效。 
4.本报告仅对来样负责。


   检测单位        检测：          审核：           批准：      签发日期：
    (盖章)：  
湖州市建设工程质量监督站检测中心
中空玻璃露点检测报告
	
	报告编号
	WM1500002

	委托单位
	浙江天力建设集团有限公司
	送样人
	蔡月成QSY2325
	接样日期：
	2015-06-26

	工程名称
	湖州市教育局湖州市仁北小学工程二标段综合楼、专业教学楼
	工程编号
	7280
	检测日期：
	2015-07-01

	见证单位
	浙江东南建设管理有限公司
	见证人
	金杰JZ0277
	检测性质:
	见证检测

	检测单位地址
	湖州市吴兴区和谐路288号
	邮政编号
	313000
	联系电话:
	(0572)2090551

	样品编号
	WM1500002
	检测项目
	中空玻璃露点

	样品名称
	中空玻璃
	试件尺寸
	510mm×360 mm

	规格型号mm
	6 Low-E+12A+6mm
	玻璃品种
	浮法玻璃

	样品序号
	露点温度℃
	标准要求
	单项评定
	样品序号
	露点温度℃
	标准要求
	单项评定

	1
	-45
	＜-40℃
	符合
	9
	-50
	＜-40℃
	符合

	2
	-50
	
	符合
	10
	-50
	
	符合

	3
	-45
	
	符合
	11
	-45
	
	符合

	4
	-50
	
	符合
	12
	-45
	
	符合

	5
	-50
	
	符合
	13
	-50
	
	符合

	6
	-50
	
	符合
	14
	-50
	
	符合

	7
	-45
	
	符合
	15
	-45
	
	符合

	8
	-50
	
	符合
	
	
	
	

	检测依据
	GB/T11944-2012《中空玻璃》

	主要仪器
	RD-III型中空玻璃露点仪

	检测结论
	该样品所检项目符合GB/T11944-2012《中空玻璃》技术要求。

	备    注
	露点仪与试样表面接触时间为5min    结构部位：装饰装修

	注意事项
	1.报告及复印件无检测单位盖章无效。 
2.报告无批准、审核、检测人签名无效。
3.报告涂改无效。 
4.本报告仅对来样负责。


   检测单位        检测：          审核：           批准：      签发日期：
    (盖章)：
