4.1.6屋面防水工程专项施工方案

屋面防水工程专项施工方案

（一）、施工部署

1、总体部署

根据现场情况及设计要求，坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1：3水泥砂浆找平层，再铺设2mm厚聚乙烯复合高分子卷材；坡屋面在防水涂膜上用满沾法铺设一道1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂膜；雨蓬、天沟均按坡屋面和平屋面做法。

2、进度安排

跟据实际现场实际的施工进度先对水配电房屋面进行防水层施工。依次按照现场框架和砼屋面完成情况进行防水层施工。

（二）施工准备

1、材料准备：本工程采用1.5mm厚高分子涂膜防水层和2mm厚合成高分子卷材（其中平屋面卷材为双层粘贴），进场产品应带有出厂合格证、防伪标志。材料分批进场，堆放于阴凉干燥处。材料进场后由监理单位见证抽样复试，保证材料符合要求。

1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂膜，技术指标：

| 2mm厚聚乙烯复合高分子卷材，性能指标： 序号 | 项 目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量，% |  | ≥6.5 |
| 2 | 干燥时间（常温），H | 表干 | ≤4 |
|  |  | 实干 | ≤8 |
| 3 | 拉伸强度 | Mpa | ≥1.0 |
| 4 | 断裂伸长率 | % | ≥300 |
| 5 | 低温柔性 | 绕￠10mm棒 | -10℃无裂纹 |
| 6 | 不透水性 | 0.3 Mpa，30min | 不透水 |

| 序号 | 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 平整无空洞，裂纹等 |
| 2 | 厚度mm | 2mm±0.1mm |
| 3 | 拉力（N/cm） | ≥120 |
| 4 | 断裂伸长率% | ≥150 |
| 5 | 热处理尺寸变化率% | ≤1.0 |
| 6 | 不透水性 | 不透水 |
| 7 | 低温柔性/℃ | -25无裂纹 |

2、现场准备：施工面的水泥砂浆找平层压实、抹光，坚实平整，无明水，以保证材料粘贴牢固。

3、人员准备：本工程所需的劳动力，从人员数量、质量上都有可靠的保证，施工人员需持证上岗。上岗前需对施工人员做好安全技术教育，质量方针及质量意识的宣贯工作。屋面防水施工安排4名施工人员。

4、技术准备：认真阅读施工图，理解设计意图和设计要求；收集施工图中存在的疑问，以便得到明确的解决。尤其对设计构思与施工常规相冲突的地方做到心中有数，与设计方协商取得一致，以便正确施工，实现设计意图。提前编制《屋面防水专项施工方案》；现场责任工程师施工前进行技术交底，及时组织现场施工操作人员进行针对现场的说明及指导（重点如阴阳角做法、附加层做法、搭接做法等细部构造）。

5、基层处理：混凝土屋面板上用1:3水泥砂浆进行找平并压光，山墙、女儿墙应粉刷好基层，同时将四周线脚、山墙、女儿墙平面和立面等处的阴阳角做成R=5㎝圆弧型，要求找平层压实抹光、牢固、不起砂、干净平整、无明水、无裂纹松动和凹凸不平孔洞等缺陷。对于残留的砂浆块或突起物应用铲刀削平，不允许有砂眼和起砂现象及黏土砂粒等污物。

6、天气要求：卷材防水层正常施工温度范围为+5～+35℃，冷贴法施工温度不宜底于5℃。雨天、大风天气（5级及以上）不得进行防水卷材铺贴。

三、施工方法

（一）、工艺流程

施工准备—→基层清理—→涂膜料的搅拌—→复杂部位防水层加强处理—→涂刷2厚高分子防水涂膜—→检查防水涂膜—→配置卷材胶粘剂（随配随用）—→铺贴卷材（平屋面为二层）—→验收。

（二）、施工方法

1.5mm厚高分子涂膜防水层施工:

1、涂刷前的准备工作
    ①.基层处理
    在细部构造施工、阴阳角转角等复杂部位，均抹成圆弧形，其半径应不小于50mm，并保证涂层厚薄均匀。基层的检查、清理、修整应符合要求。基层的干燥程度应视涂料特性而定，为水乳型时，基层干燥程度可适当放宽；为溶剂型时，基层必须干燥。
    ②.配料的搅拌
    采用双组分涂料时，每份涂料在配料前必须先搅匀。配料应根据材料生产厂家提供的配合比现场配制，严禁任意改变配合比。配料时要求计量准确（过秤），主剂和固化剂的混合偏差不得大于5％。涂料的搅拌配料先放入搅拌容器或电动搅拌内，然后放入固化剂，并立即开始搅拌。搅拌简应选用圆的铁桶，以便搅拌均匀。采用人工搅拌时，要注意将材料上下、前后、左右及各个角落都充分搅匀，搅拌时间一般在3～5min。掺入固化剂的材料应在规定时间使用完毕。搅拌的混合料以颜色均匀一致为标准。
    ③.涂层厚度控制试验
    涂膜防水施工前，必须根据设计要求的涂膜厚度及涂料的含固量确定（计算）每平方米涂料用量及。施工时就要按试验用量，每道涂层分几遍涂刷，而且面层最少应涂刷2 遍以上。

④.涂刷间隔时间实验
    涂刷防水涂料前必须根据其表干和实干时间，以产品说明时间为参考，确定每遍涂刷的实际涂料用量和间隔时间。

2、刷防水涂料

涂料涂（刷）可采用棕刷、长柄刷、橡胶刮板、圆滚刷等进行人工涂布，也可采用机械喷涂。涂布立面最好采用醮涂法，涂刷应均匀一致。涂刷平面部位倒料时要注意控制涂料的均匀倒洒，避免造成涂料难以刷开、厚薄不匀现象。前一遍涂层干燥后应将涂层上的灰尘、杂质清理干净后，再进行后一遍涂层的涂刷。每层涂料涂布应分条进行，分条进行时，每条宽度应与胎体增强材料宽度相一致，每次涂布前，应严格检查前遍涂层的缺陷和问题，并立即进行修补后，方可再涂布后遍涂层。工程结构有高低差时，在平面上的涂刷应按“先高后低、先远后近”的原则涂刷。立面则由上而下，先转角及特殊应加强部位，再涂大面。同层涂层的相互搭接宽度宜为30～50mm。涂料防水层的施工缝（甩槎）应注意保护，搭接缝宽度应大于100mm，接涂前应将接槎处表面处理干净。

3、涂膜保护层施工
     涂胶施工完毕后，经检查合格后，应立即进行上层防水卷材施工，以免涂膜防水层受损。

4、防水涂料施工注意事项

①.涂膜防水层的基层一经发现有裂缝的应立刻进行修补，凹凸处也应修理平整。基层干燥程度仍应符合所用防水涂料的要求方可施工。
    ②.配料要准确，搅拌要充分、均匀。双组分防水涂料操作时必须做到各组分的容器、搅拌棒，取料勺等不得混用，以免产生凝胶。
    ③.节点的密封施工应达到要求。
    ④.严格控制防水涂膜层的厚度和分遍涂刷厚度及间隔时间。涂刷应厚薄均匀、表面平整。

⑤.涂膜防水层的厚度应达到设计要求，涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡等现象。
    ⑥.防水涂料施工后，应尽快进行上层施工，在平面部位的防水涂层，应经一定自然养护期后方可上人行走或作业。

2mm厚聚乙烯复合高分子卷材施工：

1、铺贴前准备工作

本工程防水卷材直接铺贴在防水涂膜上，因此，需在防水层施工完毕，检查合格后就开始施工。

2、胶粘剂的选用与配制

①.粘胶剂选用：合成高分子防水卷材专用胶粉，推荐比例为高分子胶粉：水：水泥（质量比）=1：50：100

②.水泥胶粘剂的配制：配胶容器及工具必须清理干净，配制好的胶不允许有颗粒硬性物质或杂质。配制方法是把高分子专用胶放入盛有一定量水的容器内，用搅拌器边搅拌边加水泥，搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。

3、防水卷材的铺设

①.铺设程序：

屋面防水卷材的铺贴必须遵守一定的施工程序，一般是：“先高后低，先节点、后大面，由檐向脊，由远及近”。即高低跨屋面相连的建筑物应先铺高跨屋面，后铺低跨屋面，卷材防水大面铺贴时，应先将所有节点附加层铺贴好后，再铺贴大面卷材。卷材铺贴，一般由檐沟向屋脊方向铺贴。檐沟内从水落口处向两边“分水线”处铺贴，也就是从低处向高处施工，使防水卷材顺水接搓。在同一高度的屋面上，先铺距离较远的部位，后铺距离较近的部位，或安排合理的施工流水段，使已完工的屋面防水层不再上人来回行走，避免踩踏已完工的卷材。

②.铺设方向

屋面防水卷材的铺设方向，应根据屋面的坡度、防水卷材的种类及屋面工作条件确定，详见下表：

卷材铺设方向

| 卷材种类 | 屋 面 坡 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小于3% | 3%~15% | 大于15%或屋面有振动时 | 大于25% |
| 高分子防水卷材 | 平行于屋脊 | 平行或垂直于屋脊 | 垂直于屋脊 | 应采取防止卷材下滑的措施 |
| 叠层铺贴时 | 上下层卷材不得相互垂直 |  |  |  |
| 铺贴天沟、檐沟卷材时 | 宜顺天沟、檐沟方向，减少搭接 |  |  |  |

③.卷材的铺设：

铺设卷材前基层表面应再次冲水清理。易产生漏水部位的处理：首先做好排水集中部位及复杂部位的附加层（如落水口、天沟、檐沟、阴阳角等）。

粘贴前，在铺设部位将卷材预放3~12m，找正方向后，在中间处暂时固定，再将卷材从开始端卷至固定处，涂胶粘贴铺设。粘贴铺设时，先将已配制好的胶粘剂倒在预贴处的基层上，胶要连续、适量，用刮板刮均匀，然后铺设卷材并用另一刮板排气压实，挤出多余胶粘剂。要求卷材粘贴牢固，无空鼓、打折现象，粘贴时应满粘，以减少温度变化膨胀变形，并防止横向透水。

如铺设第二层卷材，重复上一步骤，并与第一层错开接缝。

④.卷材的搭接

卷材搭接的方法、宽度和要求，应根据屋面坡度、卷材品种和铺贴方法确定。

搭接缝宽度

| 卷材种类 |  | 短边搭接宽度（mm） |  | 长边搭接宽度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满粘法 | 空铺法 点粘法 条粘法 | 满粘法 | 空铺法 点粘法 条粘法 |
| 合成高分子防水 卷材 | 粘结法 | 80 | 100 | 80 | 100 |
|  | 焊接法 | 50 |  |  |  |

4、搭接缝的技术要求：

①.上下层卷材不得相互垂直铺贴。垂直铺贴的卷材重缝多，容易漏水。

②.平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺当地年最大频率风向搭接。

③.相邻两幅卷材的接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。

④.叠层铺贴时，上下层卷材间的搭接缝应错开。两层卷材铺设时，应使上下两层的长边搭接缝错开1/2幅宽。

⑤.叠层铺设的各层卷材，在天沟与屋面的连接处应采取叉接法搭接，搭接缝应错开，接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。

⑥.不同防水材料的搭接缝及防水材料与其它建筑材料的接缝，宜用材料性能相容的密封材料封严。

5、涂胶与铺设卷材注意事项：

①.胶粘剂刷后应随即铺贴卷材，以防时间过长，胶中的水分散失而影响粘贴质量。

②.铺设卷材时，搭接宽度为不小于10cm，相临短边接缝应错开（距离大于1m），防水层接缝应错开300mm以上距离。

③.用刮板排气粘实的同时，注意检查卷材下有无硬性颗粒及其他杂质将卷材垫起，如有应取出重新粘贴。

6、防水施工要点

①.天沟处节点做法

②.排风井、上人孔节点做法

③.瓦屋面处做法

④.出屋面管道节点做法

四、质量标准备及质量保证措施

1、质量验收

质量检查：防水工程各道工序（基层、隔离层、防水层、保护层）施工完毕后，要及时办理隐蔽工程验收手续，未进行验收的工序不得进行下一道工序施工，分序验收后要进行交接检检，并明确相互的成品保护要求；卷材防水每一道工序施工完，由质量检查人员验收合格，方可进行下一道防水施工。

- 质量标准

|  |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 | 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求 | 检查出场合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告 |
|  | 2 | 细部做法 | 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 |
| 一般项目 | 1 | 基层质量 | 卷材防水层的基础应牢固，基面应洁净、平整，不得有空缺、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 |
|  | 2 | 卷材塔接缝 | 卷材防水层的塔接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有邹折、翘边和鼓泡等缺陷 | 观察检查 |
|  | 3 | 保护层 | 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致 | 观察检查 |
|  | 4 | 卷材塔接宽度允许偏差 | 卷材塔接宽的允许偏差为-10mm | 观察和尺量检查 |

3、质量保证措施

①.建立质量保证体系：建立工程质量管理小组，由项目技术负责人任组长，质检员、分包队负责人为副组长。把实现工程质量目标的任务层层分解，落实到人，对材料、施工技术、施工质量进行全过程控制；严格执行奖惩制度，各岗位严格把关，责任到人。

②.做好技术控制，仔细学习工程设计图纸和规范，领会设计意图。

③.做好原材料、施工产品的检验管理制度，采购原材料、施工产品应有出厂合格证、防伪标识和随料出产质检单，材料进场后需现场抽样，进行复试，保证材料符合要求。

五、质量问题及防治

1、接头搭接不良：卷材防水层的接头搭接很关键，直接关系到卷材防水的密封整体性。如果接头搭接不良，明水就会沿接头缝隙渗入卷材防水层。

①.应根据铺贴面以及卷材规格，事先进行丈量并按照规范及有关规定的搭接长度在铺贴基层上弹好线，施工时齐线铺贴，搭接形式应符合规范规定，立面铺贴自下而上，上层卷材应过下层卷材不少于300mm，上下层不得相互垂直铺贴。

②.应注意卷材接头保持清洁，勿使其受到污染，首先要做好施工前的清理工作；接槎甩头应妥善保护，避免受到环境或交叉工序的污染；接头搭接仔细施工，收头时用力压铺，用刮刀挤出的粘剂刮平，沿边端封严。

③.对已产生搭接不良的卷材接头，应视具体情况，分别处理。搭接不良，影响防水效果的，可重新铺设，或加铺防水层。接头粘结不牢应先根据影响粘结的因素找出粘结不牢的原因，再重新将接头粘结牢固。接头损坏，甚至无法搭接者，可采取加铺卷材的方法予以修补，即先将损坏部分剪掉，再分清层次，加铺卷材进行搭接。

2、空鼓：铺贴卷材的基层不平整、不清洁，均影响防水与基层的粘结，铺贴时未彻底排除空气也可以造成粘结不实而空鼓。

①.卷材防水施工前，应检查基层，使之符合规定要求，施工时应该严格按照施工规范和操作规程的要求进行。对于立面更应该一丝不苟，密切配合，必要时可轮换操作，保证铺贴质量。

②.对已经出现空鼓的卷材，可将空鼓处刺小孔放气，再加铺卷材，按每层错开300mm分层进行搭接，铺贴密实。

3、管道部位卷材粘贴不良：主要由于细部不易操作或施工不细致，以及管道表面的污垢和锈迹未清除干净等原因造成的，可视具体情况采用砂纸、钢丝刷或溶剂等清除。必要时再用高压空气将管道根部及周围基层做最后一次清理，然后再铺贴卷材防水层。

4、转角处渗漏水：转角处施工不方便，常常不能保证卷材铺贴质量，转角处应做成圆弧形或折角，以有利于卷材粘实。应在转角处以及阴阳角部位按规范增加附加层，并仔细贴严密。

5、 破损：卷材防水层施工后未注意保护，被其它工序施工时碰坏、划伤，或过早上人行走、放置工具，使防水层遭受磨损而变形。

六、安全文明

1、安全文明施工及环境保护措施

①.成立由TJ-7标项目经理，房建项目处处长，专职安全员、现场技术员、施工班组为成员的安全领导小组。

②.建立施工安全责任制，明确目标责任。

③.坚持“安全第一，预防为主”的原则，施工前对工人进行安全培训和安全交底，由施工安全领导小组组织全体施工人员学习法律法规及项目部制定的有关安全施工的各项规章制度。

.加强成品保护工作，在施工中各施工人员发扬爱护上道工序为下道工序创造施工条件，下道工序对上道工序的劳动负责，做到工完场清，道道工序文明施工。

2、 消防保证措施

①.消防管理原则：预防为主，消防结合。

②.严格执行国家及宁波市有关消防的法规管理条例、办法。

③.施工前对操作人员进行消防安全教育，加强消防意识。

④.施工现场配备灭火器2个，配备的器材要做到专人看管、专人维修定期检查，保证器材完好率100%，消防器材要设在易发生火灾隐患或明显位置，所有消防器材均涂上红油漆，设置标志牌。

⑤. 加强对易燃、易爆物品的管理，设置专用仓库存放，在存放处设明显警示牌，对于此类材料严格执行限领料制。

⑥. 施工现场严禁吸烟，建立现场明火管理制度。