可再利用材料和可再循环材料使用比例计算书

可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。
可再循环材料总重量（t）=[钢材重量（kg）+铜材重量（kg）+木材重量（kg）+铝合金型材重量（kg）+石膏制品（kg）+玻璃重量（kg）]/1000
建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为t（吨）
可再循环材料利用率C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）
请完整填写下表：
	建筑材料种类
	体积
（m3）
	密度
（kg/m3）
	重量
（kg）
	可再循环材料总重量
（t）
	建筑材料总重量
（t）

	不可循环材料
	混凝土
	79340
	2500
	198350000
	32542.295
	260924.049

	
	建筑砂浆
	3600
	2000
	7200000
	
	

	
	水泥
	900
	1600
	1440000
	
	

	
	乳胶漆
	∕
	∕
	47900
	
	

	
	屋面卷材
	∕
	∕
	272000
	
	

	
	石材
	2140
	2800
	5992000
	
	

	
	砌块
	12600
	1200
	15120000
	
	

	可循环材料
	钢材
	3750
	7800
	29250000
	
	

	
	铜
	∕
	∕
	28449
	
	

	
	木材
	729
	600
	437400
	
	

	
	铝合金型材
	41750
	28
	1169000
	
	

	
	石膏制品
	∕
	∕
	1026000
	
	

	
	门窗玻璃
	∕
	∕
	591300
	
	

	
	玻璃幕墙
	∕
	∕
	40146
	
	


可再循环材料利用率C=32542.295/260924.049=12.47%
