SBS 防水卷材产品说明

SBS 防水卷材是采用热塑性弹性体橡胶 SBS 对沥青进行改性，并添加各种助剂而制成的一种环境适应性广，可冷热施工的一种新型防水材料。

一、产品特点

SBS 防水卷材由于添加 SBS 橡胶及化工助剂，从而大大提高了产品的各种性能，具有一般防水材料不可比拟的优点，具有高温不流淌、延伸率大、低温不脆裂、耐疲劳、抗老化、韧性强、防水性能优异施工操作简便，冷热法均可施工等特点。最值得一提的是我厂产品低温柔度好，环境适应性广，冬季亦可施工，并且具有造价低，荷重轻，维修量小，有效防水年限达15年以上，是一种低档价格，高质量档次的防水产品。

二、产品使用范围

SBS 防水卷材可广泛适应于工业与民用建筑的屋面、墙体、厕浴间、地下室、冷库、桥梁、水池、地下管道等工程的防水、防渗、防潮、隔气等，亦可用于地下管道的防锈、防腐等工程，尤其适用于寒冷的地区和结构变形频繁的建筑物的防水防渗等工程。

我厂的产品经过几年生产与不断改进，经过大面积的推广使用，在赤峰市及周边旗县均得到了一致好评，并远销锡盟、兴安盟、辽宁、吉林等地，在使用中均取得了良好的防水效果。

三、产品规格型号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 25号 | | | | 35号 | | | | 45号 | | | |
| 胎体材料 | 复合胎 | | 聚酯胎 | | 复合胎 | | 聚酯胎 | | 复合胎 | | 聚酯胎 | |
| 上表面材料 | PE膜 | 镀铝膜 | 细砂 | 页岩片 | PE膜 | 镀铝膜 | 细砂 | 页岩片 | PE膜 | 镀铝膜 | 细砂 | 页岩片 |
| 标称重量（kg） | 25 | | | | 33 | | | | 45 | | | |
| 面积（m2） | 10± | | | | 10± | | | | 10± | | | |