花岗岩防滑防滑检测报告

威克纳地面防滑液地砖防滑剂防滑系数报表

注;地面防滑磨擦系数检测;防滑处理前与防滑处理后在有水与干燥的状态下各检测一组。本报告属内部非权威检测，仅供参考以上检测结果如与权威部门检测发生抵触，以权威部门检测为准。

花岗岩石材

基本要求

1)选定的花岗岩石材品种要有足够的荒料或毛板储备，并且毛板的存放时间要到达 3个月以上，如由于毛板存放时间不够导致石材铺装后引起的任何变形、翘曲等责任及费用均山投标人承担。

2) 花岗岩石材的切割、抛光必须使用先进的工具和现代化的手段，不允许使用圆盘锯切制石材

3)各种花岗岩石材产品，均应属国家或国际建材协会认定的合格产品，在表面强度、光泽度、刚度、柔韧度、延展性能等方面均应符合招标文件要求。

产品标准

花岗岩板材规格尺寸的平面允许极限公差，角度允许极限公差，外观质量、物理性能及检验规则均按照行业准则 JC205-92 中的有关规定严格执行。

物理性能

1) 镜面板材的正面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物:

2)其镜面光泽度值为280 光泽单位;

3)厚度详见石材清单;

4)岩相说明:符合国家相关规范:

5)体积密度不小于 2560 公斤/m3:

6)吸水率<%;

7)干燥压缩强度>

8)弯曲强度>MPA

9)放射性检测:-226、-232 及-40 的放射比活度符合JC518-93标准A类产品要求:

豆丁

10)表面加工:搪磨

11)染色可能性:不易受影响

偏差及外观质量。dOCin。COm

1)花岗岩石材规格尺寸允许偏差

2)平面度允许极限公差

3)角度允许极限公差

4)色差:外日及范围内无明显色差

5)外观质量