1.防水砂浆防潮层：在防潮层位置抹一层20毫米或30毫米厚，用1比3水泥砂浆掺百分之五的防水剂配制成的防水砂浆，适用于有抗震设防要求的建筑；

2.油毡防潮层：在防潮层部位先抹20毫米厚的砂浆找平层，然后干铺油毡一层或用热沥青粘贴一毡二油，具有一定的韧性、延伸性和良好的防潮性能；

3.细石混凝土防潮层：利用混凝土密实性好，防水性能，并能与砌体结合为一体的特点，常用60毫米厚的配筋细石混凝土防潮带，适用于整体刚度要求较高的建筑中；

4.垂直防潮层：对房间室内地坪存在高差部分的垂直墙面，除设置上下两道水平防潮层之外，这段垂直墙面先用水泥砂浆抹面，刷上冷底子油一道，再刷热沥青两道，也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的作法，墙的另一侧要求为水泥砂浆打底的墙面抹灰。