建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 阳光院居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13947266012 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 阳光院居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上177㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 150 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -14.10 |

# 设计依据

1. 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 生土基砌筑灰浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| EPS保温板 | 0.042 | 0.290 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆耐碱玻纤网格布 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 现代生土砖砌体 | 0.030 | 1.914 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0597 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆 | 0.930 | 10.659 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0597 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0900 |  |
| 水泥砂浆防水保护层（1:2.5） | 0.170 | 4.834 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 0.420 | 8.381 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| XPS保温板 | 0.030 | 2.743 | 2500.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 488.03 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 810.65 |
| 体形系数 | 0.60 |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 不满足 |

## 开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 4.200 | 13.509 | 0.31 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 3.400 | 13.352 | 0.25 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

## 可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 4.200 | 13.509 | 0.31 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 3.400 | 13.352 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗传热系数

本工程无此项内容

## 屋顶

### 1

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆防水保护层（1:2.5） | 50 | 0.170 | 4.834 | 1.00 | 0.294 | 1.422 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| XPS保温板 | 70 | 0.030 | 2.743 | 1.00 | 2.333 | 6.400 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 50 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.167 | 0.833 |
| XPS保温板 | 60 | 0.030 | 2.743 | 1.00 | 2.000 | 5.486 |
| 钢筋混凝土 | 140 | 0.420 | 8.381 | 1.00 | 0.333 | 2.794 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 5.268 | 17.192 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 参照05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 2

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 生土基砌筑灰浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 现代生土砖砌体 | 240 | 0.030 | 1.914 | 1.00 | 8.000 | 15.312 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| EPS保温板 | 65 | 0.042 | 0.290 | 1.00 | 1.548 | 0.449 |
| 抗裂砂浆耐碱玻纤网格布 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物砂浆 | 5 | 0.930 | 10.659 | 1.00 | 0.005 | 0.057 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 9.603 | 16.367 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主墙体 | 18.06 | 1.000 | 0.10 | 16.37 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主墙体 | 107.37 | 1.000 | 0.10 | 16.37 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主墙体 | 33.90 | 1.000 | 0.10 | 16.37 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主墙体 | 33.90 | 1.000 | 0.10 | 16.37 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主墙体 | 193.24 | 1.000 | 0.10 | 16.37 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

## 挑空楼板

本工程无此项内容

## 阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体木制外门 | 1.60 | 1.000 | 1.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

## 供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

## 供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

## 外窗

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 1.40 | 0.66 | 0.710 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 1.40 | 1.40 | 0.31 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.29 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.25 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.21 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.25 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 地面

### 地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.365 | 1.20 | 1.944 | 0.852 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.157 | 2.251 |
| 保温材料层R | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-3的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 非周边地面

### 地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.365 | 1.20 | 1.944 | 0.852 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.157 | 2.251 |
| 保温材料层R | 2.062 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 地下墙

本工程无此项内容

## 变形缝构造

本工程无此项内容

## 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C1820 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 |

## 封闭阳台

本工程无此项内容

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 8 | 外窗 | 满足 |  |
| 9 | 地面 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

# 4热工性能权衡判断

## 4.1说明

本建筑按《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

## 4.2综合权衡

### 4.2.1计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.60 |  |  | 0.55 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.19 |  |  | 0.20 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.13 |  |  | 0.30 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.31 | 1.40 | 0.66 | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |
|  | 北向 | 0.25 | 1.40 | 0.63 | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |
|  | 东向 | － | － | － | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |
|  | 西向 | － | － | － | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

### 4.2.2综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 59.22 | 73.10 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 47.38 | 58.48 |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 4.3结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 地面 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 外窗 | 满足 |
| 6 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |
| 7 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |