| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 土坯墙 | 0.690 | 9.181 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 干草 | 0.047 | 0.830 | 100.0 | 2015.5 | 0.0000 |  |
| 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 挂瓦条 | － | － | － | － | － |  |
| 草泥 | 0.350 | 5.170 | 1000.0 | 1050.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| “WiCi外喜”MAC型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯） | 0.024 | 0.360 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 燃烧性能B1级或B2级、修正系数=1.1 |
| 加草粘土(ρ=1400) | 0.580 | 7.690 | 1400.0 | 1001.5 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 水泥瓦 | 0.930 | 200.000 | 200.0 | 200.0 | 0.0000 |  |

| 序号 | 构造名称 |  | 构造编号 |  | 传热系数 |  | 自遮阳系数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-塑料窗框 |  | 66 |  | 1.70 |  | 0.38 |  |  | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |
| 平均 |  |  |  |  | 1.70 |  | 0.38 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第5.0.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | ...综合评价的建筑...天窗遮阳系数和传热系数仍然要满足第4.2.3条的要求。即K≤3.0,SC≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 构造名称 | 构造编号 |  | 传热系数 |  | 自遮阳系数 |  | 可见光透射比 | 备注 |  |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-塑料窗框 | 76 |  | 1.70 |  | 0.38 |  | 1.000 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |  |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-塑料窗框 | 78 |  | 1.70 |  | 0.38 |  | 1.000 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |  |