幼儿园主要连接构件能力检测报告

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |
| 构件名称 | 预制板 |  | 规格型号 |  | YKB3005-4 | 检验批量（块） |  |  |
| 生产单位 | ×××预制构件厂 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |
| 生产日期 | ××年××月××日 |  |  |  |  | 图集编号 |  |  |
| 检测依据 | GB50204-2002 |  |  |  |  | 检验性质 |  |  |
| 构件主要材料技术指标及外观尺寸检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 外形尺寸（mm） |  |  | 混凝土保护层厚度 （mm） | 主筋规格 数量 | 混凝土 强度等级 | 正常使用短 期荷载检验值 （kN） | 承载力检验 荷载设计值 （kN） |
|  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实 测 | 2980 | 495 | 119 | 15 | 6φ8 | C30 |  |  |
| 加荷载简图 | 表1 表2 表3 表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  | 单项判定 |
| 承载力 | 检验系数［γu］: 1.45 结构重要性系数γ0： 1.0 在承载力检验值（含自重）（X2）作用下：γu0= 1.6 ≥γ0［γu］= 1.45 |  |  |  |  |  |  | 合 格 |
| 挠度（mm） | 在短期荷载检验值（含自重）（X1）作用下的挠度为： αs0= 6.23 ≤［αs］= 12.0 |  |  |  |  |  |  | 合 格 |
| 抗 裂 | 出现裂缝时的检验荷载值（含自重）为（X3）作用下。 γcr0 = 0.8 ≥［γcr］= 0.35 |  |  |  |  |  |  | 合 格 |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

签发： 审核： 检测：