## 围护结构作法简要说明

**1. 屋顶构造：**屋顶构造一：（由上到下）

 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 40mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 40mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 25mm

**2. 外墙构造：**外墙构造一：（由外到内）

 水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋石灰砂浆 240mm＋钢筋混凝土 0mm＋石灰砂浆 0mm

**3. 挑空楼板构造：**挑空楼板构造一：（由上到下）

 水泥砂浆 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 80mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 40mm

**4. 采暖与非采暖隔墙：**控温与非控温隔墙构造一：

 水泥砂浆 60mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 240mm＋石灰砂浆 60mm

**5. 幕墙：**12A钢铝单框双玻窗（平均）：

 传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.432

**6. 外窗：**12A钢铝单框双玻窗（平均）：

 传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.432