4   产品分类

按吸水率将产品分为瓷质和陶质两大类

表1 瓷质卫生陶瓷产品分类表

| 种类 | 类型 | 结构 | 安装方式 | 排污方向 | 按用水量分 | 按用途分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 挂箱式 坐箱式 连体式 冲洗阀式 | 冲落式 虹吸式 喷射虹吸式 漩涡虹吸式 | 落地式 壁挂式 | 下排式 后排式 | 普通型 节水型 | 成人型 幼儿型 残疾人/老人专用型 |

也就是说，坐便器、蹲便器和带存水弯的小便器只能生产瓷质产品，不能生产陶质产品。

5  一般技术要求

5.1  外观质量

5.1.1  釉面

除了安装面及下列所述外，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖；釉面应与陶瓷胚体完全结合。

坐便器和蹲便器：便器水箱背部和底部；水箱盖底部和后部；瓷质水箱的内部；蹲便器安装后排污水道隐蔽面部分。

5.1.2  外观缺陷最大允许范围

安附录B示意图的规定对产品的洗净面、可见面、其他区域（安装面和因避免）进行划分。外观缺陷最大允许范围应符合表3规定。

表3  外观缺陷最大允许范围

| 缺陷名称 | 单位 | 洗净面 | 可见面 |  | 其他区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A面 | B面 |  |
| 开裂、胚裂 | mm | 不允许 |  |  | 不影响使用的允许修补 |
| 釉裂、溶洞 | mm | 不允许 |  |  | — |
| 大包、大花包、色囊、坑包 | 个 | 不允许 |  |  | — |
| 棕眼 | 个 | 总数2 | 总数2 | 2；总数5 | — |
| 小包、小花斑 | 个 | 总数2 | 总数2 | 2；总数6 | — |
| 釉泡、斑点 | 个 | 1；总数2 | 2；总数4 | 2；总数4 | — |
| 波纹 | mm2 | ≤2600 |  |  | — |
| 缩釉、缺釉 | mm2 | 不允许 |  | 4 mm2以下1个 | — |
| 磕碰 | mm2 | 不允许 |  |  | 20mm2以下2个 |
| 釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面 | mm2 | 不允许 |  |  | — |
| 注1：数字前无文字或符号时，表示一个标准码允许的缺陷数 注2：其他面，除表中注明外，允许有不影响使用的缺陷 注3：:05mm以下的不密集棕眼可不计 |  |  |  |  |  |

5.1.3   色差

一件产品或配套产品之间应无明显色差

5.2、最大允许变形

卫生陶瓷产品的最大允许变形量应符合表4的规定

表4                        最大允许变形                     单位：mm

| 产品名称 | 安装面 | 表面 | 整体 | 边缘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 3 | 4 | 6 | — |
| 浴缸 | — | 20mm/m最大16 | 20mm/m最大16 | — |
| 注：性状未圆形或艺术造型的产品，边缘变形不做要求 |  |  |  |  |

5.3    尺寸

5.3.1   尺寸允许偏差

卫生陶瓷产品的最大允许偏差应符合表5的规定

| 尺寸类型 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | — | 规格尺寸×±3% |
| 孔眼直径 | φ<15 15≤φ≤30 30<φ≤80 φ>80 | +2 ±2 ±3 ±5 |
| 孔眼圆度 | φ≤70 70<φ≤100 φ>100 | 2 4 5 |
| 孔眼中心距 | ≤100 >100 | ±3 规格尺寸×±3% |
| 孔眼距产品中心线偏移 | ≤100 >100 | ±3 规格尺寸×±3% |
| 孔眼距边 | ≤300 >300 | ±9 规格尺寸×±3% |
| 安装孔平面度 | — | 2 |
| 排污口安装距 | — | +5 -20 |

5.3.2  重要尺寸

卫生陶瓷产品应符合以下所规定的尺寸要求，部分尺寸示意图见附录C。其允许偏差没有注明的应符合表5规定。

5.3.2.1   坐便器排污口安装距

下排式坐便器排污口安装距分别为305mm、400mm和200mm三种；

后排式坐便器排污口安装距分别为100mm、180mm两种；

特殊情况可按合同要求

5.3.2.2   坐便器排污口最大外径

下排式坐便器排污口最大外径为100mm；

后排式坐便器排污口最大外径为107mm；

5.3.2.3   水封深度

所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于50mm。

5.3.2.4   坐便器水封表面面积

安装在水平面的坐便器水封表面面积不得小于100mm×85mm

5.3.2.5   大便器和小便器最小过球直径

大便器水道至少能通过直径为41mm的固体球

小便器水道至少能通过直径为19mm的固体球

5.3.2.6   坐便器座圈和盖装配尺寸

坐便器与座圈和盖装配尺寸应符合附录C

本条不包括生产长提供的专用产品。

5.3.2.7  淋浴盆和浴缸排水口尺寸

淋浴盆和浴缸排水口直径为60mm；特殊情况可按合同要求

5.3.2.8  坯体厚度

卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应不小于6mm。

5.3.2.8  吸水率

瓷质卫生陶瓷产品的吸水率E≤0.5%；

陶质卫生陶瓷产品的吸水率8.0%≤E<15%；

5.3.2.8  抗裂性

井抗裂试验应无釉裂无坯裂

6   功能要求

6.1  便器功能要求

6.1.1、便器用水量

便器平均用水量应符合表6规定。坐便器和蹲便器在任一试验压力下，最大用水量不得超过1.5L。

双档坐便器的小档排水量不得大于大档排水量的70%。

表6   便器用水量                        单位：升

| 坐便器 | 普通型（单/双档） | 9 |
| --- | --- | --- |
|  | 节水型（单/双档） | 6 |
| 蹲便器 | 普通型 | 11 |
|  | 节水型 | 8 |

6.1.2、坐便器洗净功能

单档坐便器和双档坐便器的全冲水应在规定用水量下满足一下冲洗功能的要求；双档坐便器小档冲水应在规定用水量下满足洗净功能，污水置换功能和水封回复功能。

6.1.2.1   洗净功能

6.1.2.2   固体物排放

6.1.2.3   污水置换

6.1.2.4   水封回复：每次冲水后水封回复都不得小于50mm。

6.1.2.5   排水管道输送特性

6.1.2.6   防溅污性

6.3   耐荷重性

壁挂式坐便器和落地式坐便器应能承受2.2kN的荷重。

7   便器配套性技术要求

7.1  冲水装置配套性

7.1.1  配套要求

必须配套与该便器配套使用且满足6.1条规定的定量冲水装置，并应保证其整体密封性

7.1.2  冲水装置技术要求

所配套的冲水装置包括水箱（重力）冲水装置、压力冲水装置在内的各种机械式或非接触式冲水装置

7.1.3  防虹吸功能

所配套的冲水装置应具有防虹吸功能

7.1.4  安全水位技术要求

配套水箱的有效工作水位至溢流口的垂直距离应不大于38mm；进水阀临界水位应高于溢流口水位，其垂直距离应不小于25mm；水箱（重力）冲水装置的非密封口最低位应高于盈溢水位，其垂直距离应不效益5mm。

7.2  坐便器和盖配套性

7.3  连接密封性要求

7.3.1  产品与给水和排水系统之间的连接安装，应按生产厂的安装说明进行，且能在不小于0.10Mpa的静水压力下保持15min无渗漏。

7.3.2  各类产品用卫生设备软管应符合JC886的要求

马桶漏水的主要原因

1、技术上讲，

一是水箱配件的质量差

二是与便器的配套性差

2、市场不规范

也是导致马桶漏水的主要原因。

3、施工安装问题

是由于便器没有作好配套所导致的

4、售后服务差，易损件的通配性差