检  验  报  告

Test Report

报告编号：           号

Report NO.

| 样品名称： | 反射隔热涂料 |
| --- | --- |
| Sample Name |  |
| 委托单位： |  |
| Client |  |
| 检验性质： | 委托检验 |
| Test Property |  |

省建筑工程质量 监督检测站

Supervision & Inspection Station for  Province Building Engineering Quality

二○二二年七月十七日

省建筑工程质量 监督检测站

Supervision & Inspection Station for   Province Building Engendering Quality

检  验  报  告

Test Report

报告编号：        													共2页第1页

| 样品名称 Sample Name | 反射隔热涂料 | 规格型号 Model Type | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 委托日期 Entrusting Date |  |
| 工程名称 Project Name |  | 数量 Quantity | 5kg |
| 施工单位 Constructor Unit |  | 商标 Trademark | / |
| 监理单位 Supervision Unit |  | 见证人 Supervisor |  |
| 生产单位 Production Unit |  | 样品状态 Sample State |  |
| 检验日期 Date tested | 2021.07.02至2021.07.16 | 检验性质 Test Property |  |
| 检验依据 Test Criteria | 《YT厚层保温赋予&建筑反射隔热涂料墙体隔热保温系统》（Q/3401 WJ002~2020） |  |  |
| 检验项目 Test items | 在容器中状态、施工性、涂膜外观、低温稳定性、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性、耐沾污性、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、太阳光反射比、半球发射率 |  |  |
| 检验结论 Test Conclusion | 经检验，来样所测项目符合Q/3401 WJ002~2020标准技术要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2021年07月17日 |  |  |
| 备注 Remarks | / |  |  |

批准：								审核：						主检：

Approved by 							Checked by 					Tested by

省建筑工程质量监督检测站

Supervision & Inspection Station for Province Building Engendering Quality

检  验  报  告

Test Report

报告编号：													共2页第2页

| 序号 Serial Number | 项目 Item | 单位 Unit | 技术指标 Technical Specification | 检验结果 Test Results | 单项评定 Single Judgement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | / | 搅拌混合后无硬块、凝聚，呈均匀状态 | 搅拌混合后无硬块、凝聚，呈均匀状态 | 合格 |
| 2 | 施工性 | / | 刷涂二道无障碍 | 刷涂二道无障碍 | 合格 |
| 3 | 涂膜外观 | / | 无针孔、流挂，涂膜 均匀 | 无针孔、流挂，涂膜均匀 | 合格 |
| 4 | 低温稳定性 | / | 无硬块、凝聚及分离 | 无硬块、凝聚及分离 | 合格 |
| 5 | 干燥时间 | h | ≤2 | 2 h已表干 | 合格 |
| 6 | 耐水性 | / | 无异常 | 无异常 | 合格 |
| 7 | 耐碱性 | / | 无异常 | 无异常 | 合格 |
| 8 | 耐洗刷性 | 次 | ≥2000 | 2000次不露底 | 合格 |
| 9 | 涂层耐温变性 | / | 无异常 | 无异常 | 合格 |
| 10 | 耐沾污性 | % | <20 | 18 | 合格 |
| 11 | 拉伸强度 | MPa | ≥1.0 | 1.1 | 合格 |
| 12 | 断裂伸长率 | % | ≥100 | 165 | 合格 |
| 13 | 不透水性 | / | 0.3MPa，30min不透水 | 不透水 | 合格 |
| 14 | 太阳光反射比 | / | ≥0.65 | 0.68 | 合格 |
| 15 | 半球发射率 | / | ≥0.85 | 0.86 |  |
|  | 以下空白 | / |  |  |  |

说        明

1.报告无“检验检测专用章”无效。

2.未经本单位书面批准，不得复制检验报告(完整复制除外)。

3.检测报告必须经审核批准并签字后，方可生效。

4.报告涂改无效。

5.本报告仅对被检测的样品负责。

6.对报告如有疑问，请于15日内向本站提出，逾期恕不受理。

本站联系方式：

地址:	邮编：

电话（传真）：

Description

1. The test report is invalid if there are no test report seal.

2. The test report shall not be reproduced without the written approval of the testing laboratory. except a full copy.

3. The test report is valid with the signatures of authorized personnel who checked, approved it.

4. The test report is invalid if altered.

5. This report is only responsible for the sample detection.

6. If you have questions about the report, please present to the site within 15 days, after which no questions will be entertained.

Contact us:

Address:

Postcode:

Tel(Fax):

建徽工程质量检测有限公司

击 实 检 测 报 告

| 工程编号 |  |  | 试件编号 |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |
| 工程部位 |  |  | 击实类型 |  |  |  | 报告日期 |  |  |
| 样品来源 |  |  | 试样种类 |  |  |  | 检测类型 |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测编号 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 含水率(％) | 13.1 | 14.4 |  |  | 16.6 | 18.5 |  |  | 20.6 |
| 干密度(g/cm) | 1.63 | 1.69 |  |  | 1.73 | 1.70 |  |  | 1.64 |
| 执行标准 | JTG 3430-2020《公路土工试验规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用仪器 | JZ-2D电动击实仪(仪器编号B051)、电热鼓风干燥箱/101A-3(仪器编号B059) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 样品经检验，该试样最优含水率为 16.6 %，最大干密度为 1.73 g/cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.自收到报告之日起，若对报告检验有异议，请在15日内提出。 2.本报告或报告复印件未加盖公司检验报告专用章无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.本检测结果仅适用于客户提供的样品。 5.公司地址:。电话:邮编:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：________________			审  核：_______________			主  检：___________________

签发日期：2021-05-07															第1页共1页

建徽工程质量检测有限公司

压实度（环刀法）检测报告

| 委托单位： |  | 报告编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 检测日期： |  |
| 施工单位： |  | 击实种类： |  |
| 工程部位： |  | 样品来源： |  |
| 见证单位： |  | 见证人： |  |

| 取样部位 |  |  | 5-9轴/D-E轴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样种类 |  |  | 素土 |  |  |  |  |  |
| 湿 密 度 | 环刀号 |  | 55 |  | 7 |  | 40 |  |
|  | 环刀＋土质量 | (g) | 569. 81 |  | 554. 36 |  | 557.94 |  |
|  | 环刀质量 | (g) | 181. 45 |  | 176. 50 |  | 176. 12 |  |
|  | 土质量 | (g) | 388. 36 |  | 377.86 |  | 381. 82 |  |
|  | 环刀容积 | (cm3) | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
|  | 湿密度 | (g/cm3) | 1. 94 |  | 1. 89 |  | 1. 91 |  |
| 干 密 度 | 盒 号 |  | 11 | 3 | 32 | 27 | 61 | 70 |
|  | 盒＋湿土 | (g) | 51. 17 | 54. 81 | 53. 68 | 53. 41 | 54. 21 | 49. 29 |
|  | 盒＋干土 | (g) | 46. 24 | 49. 46 | 48. 99 | 48. 58 | 48. 81 | 44. 62 |
|  | 盒质量 | (g) | 17. 07 | 17. 42 | 17. 51 | 17. 42 | 16. 47 | 17. 31 |
|  | 水质量 | (g) | 4. 93 | 5. 35 | 4. 69 | 4. 83 | 5.4 | 4. 67 |
|  | 干土质量 | (g) | 29. 17 | 32. 04 | 31. 48 | 31. 16 | 32. 34 | 27. 31 |
|  | 含水量 | (%) | 16.9 | 16.7 | 14.9 | 15.5 | 16.7 | 17.1 |
|  | 平均含水量 | (%) | 16.8 |  | 15.2 |  | 16.9 |  |
|  | 干密度 | (g/cm3) | 1. 66 |  | 1. 64 |  | 1. 63 |  |
|  | 最大干密度 | (g/cm3) | 1. 73 |  | 1. 73 |  | 1. 73 |  |
|  | 压实度 | (%) | 96.1 |  | 94.8 |  | 94.4 |  |
| 执行标准 | GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 经检测，所检部位压实度符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求 | 压实度≥94% |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.自收到报告之日起，若对报告检验有异议，请在15日内提出。 2.本报告或报告复印件未加盖公司检验报告专用章无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.本检测结果仅适用于客户提供的样品。 5.公司地址:。电话：邮编： |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：_________________			审核：_________________			主检：_____________________

签发日期：2021-05-07