围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

CCP复合板 70mm＋粗砂 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 45mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 30mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋YT泡沫砼 150mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm

5. 外窗：隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：

传热系数2.600W/m^2.K，太阳得热系数0.435

6. 天窗：隔热金属框+中空玻璃（6mm低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：

传热系数2.600W/m^2.K，太阳得热系数0.261