栖霞区燕西线燕尧路化工二厂段、门里段改造工程
承包单位  南京畅友路桥工程有限公司 
















合同号                  
监理单位  江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司













编  号    C-1-33-dl-07   

分项工程现场检测记录表

C—​1—33
	分项工程名称：路面面层          结构部位：K0+000—K0+892段沥青混凝土面层现场质量检验             检测日期：2012年06月03日



	项次
	检测项目
	设计值
	单位
	允许偏差

（mm）
	检测点偏差值
	外观检查记录

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	压实度
	
	%
	不小于设计
	详
	见
	试
	验
	报
	告
	
	
	
	

	2
	平整度
	
	mm
	不大于设计
	详
	见
	试
	验
	报
	告
	
	
	
	

	3
	厚度
	50
	mm
	-4
	3
	3
	2
	2
	1
	3
	2
	2
	
	

	4
	纵断高程
	/
	mm
	( 20
	3
	5
	13
	-5
	8
	5
	4
	3
	11
	

	
	
	
	
	
	-6
	8
	-4
	-14
	6
	8
	-13
	6
	16
	

	
	
	
	
	
	13
	25
	18
	-13
	8
	-5
	-9
	4
	6
	

	
	
	
	
	
	15
	7
	9
	11
	18
	22
	15
	17
	13
	

	结论：

监理工程师：                               年       月       日


 检测:                                                承包人：                               年       月       日

栖霞区燕西线燕尧路化工二厂段、门里段改造工程
承包单位  南京畅友路桥工程有限公司 
















合同号                  
监理单位  江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司













编  号    C-1-33-ml-07    

分项工程现场检测记录表

C—​1—33
	分项工程名称：路面面层          结构部位：K0+000—K0+892段沥青混凝土面层现场质量检验             检测日期：2012年06月03日



	项次
	检测项目
	设计值
	单位
	允许偏差

（mm）
	检测点偏差值
	外观检查记录

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	5
	宽度
	/
	mm
	( 30
	15
	20
	25
	20
	14
	13
	17
	22
	25
	

	
	
	
	
	
	36
	24
	27
	13
	1
	15
	10
	15
	20
	

	6
	横坡
	1.5
	%
	( 0.5
	0.2
	-0.3
	-0.5
	-0.2
	0.3
	-0.2
	-0.6
	-0.4
	0.5
	

	
	
	
	
	
	-0.1
	0.2
	0.4
	-0.2
	-0.4
	0.3
	-0.2
	0.4
	-0.1
	

	
	
	
	
	
	-0.3
	0.4
	0.2
	-0.7
	-0.3
	0.5
	0.3
	0.2
	-0.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论：

监理工程师：                               年       月       日


 检测:                                                承包人：                               年       月       日
栖霞区燕西线燕尧路化工二厂段、门里段改造工程
承包单位  南京畅友路桥工程有限公司 
















   合同号                 
监理单位  江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司













   编  号    C-1-33-ml-jl07  
分项工程现场检测记录表

C—​1—33
	分项工程名称：路面面层          结构部位：K0+000—K0+892段沥青混凝土面层现场质量检验             检测日期：2012年06月03日



	项次
	检测项目
	设计值
	单位
	允许偏差

（mm）
	检测点偏差值
	外观检查记录

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	压实度
	
	
	
	详
	见
	试
	验
	报
	告
	
	
	
	

	2
	平整度
	
	
	
	详
	见
	试
	验
	报
	告
	
	
	
	

	3
	厚度
	50
	mm
	-4
	1
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	纵断高程
	/
	mm
	( 20
	14
	6
	-1
	4
	16
	8
	-5
	21
	17
	

	5
	宽度
	/
	mm
	( 30
	15
	15
	25
	10
	25
	20
	15
	20
	15
	

	6
	横坡
	1.5%
	%
	( 0.5%
	-0.2
	-0.4
	-0.5
	0.3
	0.5
	0.3
	0.2
	-0.1
	-0.3
	

	
	
	
	
	
	0.4
	0.6
	0.2
	-0.1
	-0.4
	
	
	
	
	

	结论：

监理工程师：                               年       月       日


 检测:                                                                                      年       月       日
