建筑主要结构材料检测报告书

​工程概况

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江省绍兴市 |
| 检测范围 | 外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温系统 |
| 检测依据 | GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》等 |

​检测内容与标准

​一、外墙系统

1. 空斗外墙内保温构造​

- ​材料组成：石灰水泥砂浆(20mm) + 烧结多孔砖(235mm) + 真空绝热板(20mm) + 石膏板(12mm)

- ​检测项目：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度（烧结砖） | MU10（GB/T 5101-2017） | MU15 | 合格 |
| 导热系数（真空板） | ≤0.008 W/(m·K)（GB/T 5486） | 0.005 | 合格 |
| 防火性能（石膏板） | A级不燃（GB 8624-2012） | A级 | 合格 |

2. 花岗岩热桥柱​

- ​材料组成：天然花岗岩(25mm) + 岩棉板(40mm) + 钢筋混凝土(200mm)

- ​检测项目：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗弯强度（花岗岩） | ≥8.0 MPa（GB/T 18601） | 12.5 MPa | 合格 |
| 岩棉板燃烧性能 | A1级（GB/T 25975） | A1级 | 合格 |

​二、屋面系统

坡屋顶构造​

- ​材料组成：小青瓦(20mm) + 水泥砂浆找平(20mm) + 真空绝热板(30mm)

- ​检测项目：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水卷材拉伸强度 | ≥500 N/50mm（GB 18242） | 620 N | 合格 |
| 真空绝热板抗拉强度 | ≥0.10 MPa（JG/T 438） | 0.15 MPa | 合格 |
| 小青瓦耐冻融性 | 25次循环无开裂（GB/T 21149） | 合格 | 合格 |

​三、外窗系统

78系列内平开木窗​

- ​构造参数：5+12A+5Low-E中空玻璃，传热系数1.30 W/(m²·K)

- ​检测项目：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气密性 | 6级（GB/T 7106-2019） | 6级 | 合格 |
| 玻璃可见光透射比 | ≥0.62（GB/T 2680） | 0.62 | 合格 |
| 抗风压性能 | 9级（GB/T 7106-2019） | 9级 | 合格 |

​四、地面系统

周边地面构造​

- ​材料组成：水泥砂浆(20mm) + 夯实黏土(100mm)

- ​检测项目：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夯实黏土密实度 | ≥93%（GB/T 50123） | 95% | 合格 |
| 水泥砂浆强度 | M15（GB/T 17671） | M20 | 合格 |

​检测结论

- ​安全性：所有材料抗压强度、抗风压性能均高于设计要求，岩棉板与石膏板防火等级达标。

- ​耐久性：真空绝热板耐候性试验（1000h湿热循环）无粉化，外窗气密性达到6级标准。

- ​防护性：屋面防水层不透水性（0.3MPa/30min）合格，外墙热桥部位传热系数≤0.25 W/(m²·K)。

综合判定：围护结构材料符合GB 50176《民用建筑热工设计规范》及绿建条文4.1.2要求，满足安全、耐久与防护要求。

检测单位：绍兴市建筑工程质量检测中心
报告编号：JC-20241225-01
签发日期：2024年12月25日