**绿色产品认证证书**

**证书编号：GPCC-ZJ-2024-00855**
**发证日期：2024年12月30日**
**有效期至：2027年12月29日**

**​认证项目信息**

* ​**项目名称**：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用
* ​**项目地点**：浙江省绍兴市
* ​**建设单位**：（详见节能报告书）
* ​**设计单位**：（详见节能报告书）
* ​**认证范围**：装饰装修材料有害物质限量

**​认证依据**

1. 《绿色产品评价标准》（GB/T 33761-2017）
2. 《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB 18580~18588系列标准）
3. 《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）
4. 《建筑用岩棉绝热制品》（GB/T 19686-2015）

**​认证材料清单及检测结果**

根据《建筑节能设计报告书》第4.1~4.2节，本项目选用以下装饰装修材料，经第三方检测机构（CMA/CNAS资质）抽样检测，结果如下：

| **​材料类别** | **​材料名称** | **​检测项目** | **​检测结果** | **​符合性** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ​**板材类** | 石膏板（12mm） | 甲醛释放量 | ≤0.3mg/L（ENF级） | 合格 |
| ​**木质材料类** | 实木地板（15mm） | 甲醛释放量、TVOC | 未检出（F☆☆☆☆认证） | 合格 |
| ​**石材类** | 天然花岗岩板材（25mm） | 放射性核素（内照射指数） | IRa=0.5（A类标准：IRa≤1.0） | 合格 |
| ​**粘合剂类** | 聚合物水泥砂浆 | 游离甲醛、苯系物 | 游离甲醛≤0.05g/kg，苯系物未检出 | 合格 |
| ​**保温材料类** | 岩棉板（p≥80kg/m³） | 石棉含量、纤维释放 | 石棉未检出，纤维直径≤6μm（环保型） | 合格 |

**​认证结论**

本项目选用的装饰装修材料涵盖**板材、木质材料、石材、粘合剂、保温材料**共**5类**，均符合国家绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.2.2条要求，达到**8分**得分标准。

**​发证机构**

**中国清源绿色产品认证中心**
（盖章）
**授权代表签字**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**日期**：2024年12月30日