装饰装修材料采购文件
项目名称：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用项目
项目地点：浙江省绍兴市

### ​一、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.9条

- 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

- 项目节能设计报告书（BECS2024软件计算）

### ​二、采购目标

满足《绿建条文》第4.2.9条要求，确保以下三项得分：

- ​采用耐久性好的外饰面材料（3分）​

- ​采用耐久性好的防水和密封材料（3分）​

- ​采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料（3分）​

### ​三、材料技术要求

#### ​1. 外饰面材料

​（1）适用范围

- 建筑外墙、屋顶外露部位、热桥节点（如花岗岩热桥柱）。

​（2）技术要求

- ​天然花岗岩板材

  - 厚度≥25mm，吸水率≤0.6%，抗冻性≥50次循环无开裂。

  - 表面防护：采用氟碳树脂涂层，耐候性≥15年，色差ΔE≤2.0。

- ​金属装饰板（替代方案）​

  - 材质：铝合金或镀锌钢板，厚度≥2.0mm，氟碳喷涂处理，耐盐雾≥3000小时。

  - 连接方式：干挂系统，预留热膨胀间隙。

​（3）验收标准

- 提供《天然石材试验方法》GB/T 9966检测报告，附10年质量保证书。

#### ​2. 防水和密封材料

​（1）适用范围

- 屋顶防水层（高分子卷材）、外窗及幕墙接缝密封。

​（2）技术要求

- ​高分子防水卷材

  - 类型：TPO或PVC基，厚度≥1.5mm，抗拉强度≥12MPa，耐根穿刺性能（适用于绿化屋顶）。

  - 搭接缝焊接处理，搭接宽度≥80mm。

- ​密封胶

  - 类型：硅酮耐候密封胶，位移能力≥±25%，耐紫外线老化≥5000小时。

  - 外窗与墙体接缝处采用预压缩膨胀密封条，寿命≥20年。

​（3）验收标准

- 提供《建筑防水卷材试验方法》GB/T 328检测报告，附15年渗漏保修承诺。

#### ​3. 室内装饰装修材料

​（1）适用范围

- 墙面（石膏板）、地面（实木地板）、吊顶等。

​（2）技术要求

- ​石膏板

  - 类型：防潮增强型，厚度≥12mm，吸水率≤5%，表面覆耐擦洗涂层（耐洗刷≥5000次）。

- ​实木地板

  - 材质：橡木或柚木，含水率8%~12%，表面UV耐磨涂层，耐磨转数≥6000转。

  - 安装方式：悬浮式铺装，预留伸缩缝≥8mm。

- ​墙面涂料

  - 类型：无机矿物涂料，VOC≤50g/L，耐污性（沾污率≤15%），抗菌率≥99%。

​（3）验收标准

- 提供《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18582检测报告，附5年质保及维护指南。

### ​四、供应商资质要求

- 具备ISO 9001质量管理体系认证、环境管理体系认证。

- 外饰面材料供应商需提供同类项目案例（近3年公共建筑项目≥2个）。

- 防水材料供应商需具备《建筑防水工程专业承包资质》。

### ​五、施工与验收

- ​施工工艺

  - 外饰面干挂系统需通过抗风压试验（≥1.5kPa）。

  - 防水层施工后需进行48小时闭水试验，无渗漏。

- ​验收流程

  - 材料进场时核查检测报告、产地证明、环保标识。

  - 分阶段验收：基层处理→主材安装→功能性测试（如淋水试验）。

### ​六、附则

- 本文件未列明事项参照《绿色建筑评价标准》及项目设计要求执行。

- 材料变更需经设计单位书面确认，确保绿建得分不受影响。

建设单位（盖章）：清源绿色建筑建设公司​
设计单位（盖章）：​安居绿色建筑设计公司
日期：2024年12月15日