4.1.4报告

地下室及上部超长结构混凝土添加外加剂以防止混凝土收缩裂缝。

填充墙采用蒸压加气混凝土砌块，砖砌块强度等级 A5.0。预埋件，钢框架梁内设置型钢，钢结构夹层钢梁均采用 Q355B 低合金高强度钢，Q355B 的化学成分和物理力学性能要求及具有良好的冲击韧性。

本工程采用高强螺栓均为 10.9 级摩擦型，在连接处构件接触面进行喷砂处理，要求摩擦面抗滑移系数为 0.40。HPB300 钢筋采用 E43 型焊条，HRB400 钢筋采用 E55 型焊条，T6/E/G 高强钢筋采用 E5015 或 E5016(即 J506)电焊条。钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20％；钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

梁柱上的栓钉即抗剪钉采用圆柱头焊钉，材料应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433-2002 的规定。

灌浆采用早强、微膨胀、自流淌高强灌浆材料。