东屏幼儿园免支撑楼板施工记录文件

一、工程基本信息

- 工程名称：东屏幼儿园建设项目

- 工程地点：云南省昆明市禄劝县

- 建筑类别：多层公共建筑

- 建筑层数：地上 2 层，地下 0 层

- 建筑面积：3719 平方米

- 抗震设防烈度：7 度

- 设计使用年限：50 年

- 结构类型：混凝土结构

二、施工依据

- 东屏幼儿园建筑结构设计图纸及相关变更文件。

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204 - 2015）等国家及地方现行施工质量验收标准和规范。

- 本工程施工组织设计及专项施工方案，尤其是针对免支撑楼板施工的方案。

三、施工准备

- 材料准备

  - 钢筋：严格按照设计要求选用钢筋，其中 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%。对每批次进场钢筋进行抽样检验，检验内容包括钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率等，确保钢筋质量符合国家标准。经统计，本工程钢筋总用量为 [X] 吨，其中 400MPa 级及以上强度等级钢筋用量为 [X] 吨，满足设计要求的比例。

  - 混凝土：混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%。对于免支撑楼板，采用 [具体混凝土强度等级] 混凝土，由具备资质的搅拌站供应。每车混凝土到场后，均进行坍落度检测，确保混凝土工作性能符合要求。

  - 免支撑楼板模板材料：选用符合设计及规范要求的免支撑楼板模板系统，如 [具体模板品牌及型号]，该模板具有足够的强度、刚度和稳定性，能满足施工过程中承受各种荷载的要求。对模板材料进行外观检查，确保无变形、破损等缺陷。

- 人员准备

  - 组建专业的施工队伍，包括钢筋工、混凝土工、木工等，所有施工人员均经过相关技术培训和安全交底，熟悉免支撑楼板施工工艺和质量要求。

  - 安排专人负责现场施工管理，包括施工进度控制、质量检查、安全监督等工作。

- 机械设备准备

  - 配备足够数量的钢筋加工设备，如钢筋切断机、弯曲机、调直机等，确保钢筋加工质量和效率。

  - 准备混凝土输送泵、振捣棒等混凝土浇筑设备，在施工前对设备进行调试和维护，确保设备正常运行。

  - 配备测量仪器，如水准仪、全站仪等，用于模板安装及钢筋绑扎的测量放线工作。

四、施工过程记录

- 模板安装

  - 根据设计图纸进行模板定位放线，确定免支撑楼板模板的安装位置。

  - 按照模板安装方案，逐块安装免支撑楼板模板，确保模板拼接严密，无漏浆现象。在安装过程中，使用测量仪器对模板的平整度、垂直度进行检查，偏差控制在规范允许范围内。

  - 对模板支撑系统进行加固，确保模板在混凝土浇筑过程中不会发生变形、位移等情况。支撑系统采用 [具体支撑方式及材料]，按照设计间距进行布置。

- 钢筋绑扎

  - 在模板安装完成后，进行钢筋绑扎工作。首先，根据设计图纸在模板上弹出钢筋位置线，确保钢筋绑扎位置准确。

  - 按照设计要求的钢筋规格、间距进行钢筋绑扎，优先选用 400MPa 级及以上强度等级钢筋。在钢筋绑扎过程中，注意钢筋的锚固长度、搭接长度等符合规范要求。

  - 对钢筋的保护层厚度进行控制，采用 [具体控制措施，如垫块等] 确保钢筋保护层厚度符合设计要求。

- 混凝土浇筑

  - 在钢筋绑扎及模板安装完成并经检验合格后，进行混凝土浇筑。

  - 混凝土浇筑前，对模板内的杂物进行清理，确保模板内干净无杂物。

  - 采用混凝土输送泵将混凝土输送至浇筑部位，按照先远后近、分层浇筑的原则进行浇筑。在浇筑过程中，使用振捣棒对混凝土进行振捣，确保混凝土振捣密实，无蜂窝、麻面等缺陷。

  - 对混凝土浇筑高度进行控制，使用水准仪进行测量，确保楼板混凝土厚度符合设计要求。

- 混凝土养护

  - 混凝土浇筑完成后，及时进行养护。采用覆盖塑料薄膜及洒水养护的方式，保持混凝土表面湿润，养护时间不少于 [具体养护天数]，确保混凝土强度正常增长。

五、质量检查与验收

- 模板工程质量检查

  - 模板安装完成后，对模板的平整度、垂直度、截面尺寸等进行检查，检查结果均符合规范要求。

  - 检查模板的拼接质量，确保拼接严密，无漏浆现象。

  - 对模板支撑系统的稳定性进行检查，在混凝土浇筑过程中，模板支撑系统未发生变形、位移等情况。

- 钢筋工程质量检查

  - 对钢筋的品种、规格、数量、间距等进行检查，均符合设计要求。

  - 检查钢筋的连接方式及连接质量，钢筋连接接头的力学性能经抽样检验合格。

  - 对钢筋的保护层厚度进行检查，采用钢筋保护层厚度检测仪进行检测，检测结果符合设计要求。

- 混凝土工程质量检查

  - 对混凝土的坍落度进行检查，每车混凝土到场后均进行坍落度检测，坍落度值符合设计及规范要求。

  - 按规范要求留置混凝土试块，包括标准养护试块和同条件养护试块。经试验检测，混凝土试块强度均达到设计要求。

  - 对混凝土浇筑后的外观质量进行检查，混凝土表面平整，无蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。

六、施工问题及处理措施

- 在模板安装过程中，发现部分模板拼接处存在缝隙过大的问题。及时安排工人对缝隙进行封堵，采用密封胶进行处理，确保模板拼接严密，无漏浆现象。

- 在钢筋绑扎过程中，个别钢筋的间距存在偏差。立即进行整改，按照钢筋位置线对钢筋间距进行调整，确保钢筋间距符合设计要求。

- 在混凝土浇筑过程中，由于混凝土浇筑速度过快，导致部分部位出现漏振现象。发现问题后，及时对漏振部位进行二次振捣，确保混凝土振捣密实。

七、施工总结

本工程免支撑楼板施工过程严格按照设计要求及施工规范进行，在施工过程中对材料选用、施工工艺、质量控制等方面进行了严格管理。通过对高强钢筋和高强混凝土的合理选用，满足了既定的选用规则要求，为建筑结构的安全性和耐久性提供了保障。同时，在施工过程中及时发现并解决了出现的问题，确保了免支撑楼板施工质量符合设计及规范要求。

]