# 《纺织未来 —— 昆明三机厂绿色低碳改造服务项目免支撑楼板施工记录文件》

## 一、项目基本信息

- 项目名称：纺织未来 —— 昆明三机厂绿色低碳改造服务项目

- 项目地点：云南省昆明市官渡区东风东路 145 号

- 施工部位：教学楼及部分功能用房免支撑楼板施工

## 二、施工依据

- 项目建筑设计图纸及结构设计说明，明确免支撑楼板的设计要求、尺寸、配筋等参数。

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204 - 2015）等相关国家及行业标准规范，确保施工过程符合质量及安全要求。

- 项目对建筑结构材料的特殊要求，即 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%，混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%。

## 三、施工前准备

- 材料准备

  - 钢筋：按照设计要求，采购 400MPa 级及以上强度等级的钢筋，如 HRB400、HRB500 等。钢筋进场时，附带质量证明文件，并按规定进行抽样检验，检验项目包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能等。经检验，所有进场钢筋质量合格，400MPa 级及以上强度等级钢筋实际使用量占钢筋总用量比例满足 85% 的要求。

  - 混凝土：对于免支撑楼板，采用 C50 及以上强度等级的混凝土，以满足结构承载及耐久性要求。混凝土由具备资质的搅拌站供应，搅拌站根据设计配合比进行生产，确保混凝土的和易性、强度等性能指标符合要求。每车混凝土到场时，随车附带混凝土配合比报告、开盘鉴定及出厂检验报告等资料。

  - 模板及连接件：选用符合质量标准的免支撑楼板专用模板及配套连接件。模板表面平整光滑，无变形、破损，连接件强度及紧固性能良好，能够满足施工过程中的承载及稳定性要求。

- 技术准备

  - 组织施工人员进行技术交底，详细讲解免支撑楼板的施工工艺、质量标准、安全注意事项等内容，确保施工人员熟悉施工流程及要求。

  - 对施工现场的测量放线进行复核，确保免支撑楼板的位置、标高准确无误。

## 四、施工过程记录

- 模板安装

  - 按照设计图纸要求，在基层上准确铺设免支撑楼板模板。模板铺设应平整、严密，相邻模板之间的缝隙不大于 [具体允许缝隙值] mm，高低差不超过 [具体允许高低差值] mm。通过专用连接件将模板固定牢固，确保在后续施工过程中模板不发生位移、变形。

  - 在模板安装过程中，对模板的平整度、垂直度、标高进行实时检查，发现偏差及时调整。安装完成后，经检查模板各项指标符合设计及规范要求。

- 钢筋绑扎

  - 根据设计配筋图，在模板上进行钢筋绑扎。先绑扎底层钢筋，按照钢筋间距要求，在模板上弹出钢筋位置线，确保钢筋位置准确。对于双向板，钢筋交叉点应全部绑扎牢固，采用八字形绑扎方式，防止钢筋移位。

  - 绑扎上层钢筋时，设置足够数量的马凳筋，以保证上层钢筋的位置准确及稳定性。马凳筋采用 [马凳筋规格] 钢筋制作，间距不大于 [马凳筋间距值] mm。钢筋绑扎完成后，对钢筋的规格、数量、间距、锚固长度等进行全面检查，符合设计及规范要求。经统计，400MPa 级及以上强度等级钢筋在楼板钢筋中的应用比例达到 85% 以上。

- 混凝土浇筑

  - 在混凝土浇筑前，对模板、钢筋进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行浇筑。采用泵送混凝土，将混凝土均匀浇筑到模板内，浇筑过程中，控制混凝土的浇筑高度及速度，防止混凝土出现离析现象。

  - 使用插入式振捣器对混凝土进行振捣，振捣点应均匀布置，间距不大于振捣器作用半径的 1.5 倍。振捣时间以混凝土表面不再出现气泡、泛浆为准，确保混凝土振捣密实。在浇筑过程中，按规定留置混凝土试块，用于检验混凝土强度等性能指标。

  - 对于竖向承重结构与楼板交接部位，确保混凝土浇筑质量，保证结构的整体性。经统计，在竖向承重结构与楼板相关的混凝土浇筑中，C50 及以上强度等级混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50% 以上。

- 混凝土养护

  - 混凝土浇筑完成后，在终凝后及时进行养护。采用覆盖塑料薄膜及洒水养护的方式，保持混凝土表面湿润，养护时间不少于 28天，确保混凝土强度正常增长，满足设计及规范要求。

## 五、质量检查记录

- 模板工程质量检查

  - 在模板安装完成后及混凝土浇筑过程中，对模板的平整度、垂直度、标高、截面尺寸等进行检查。共检查 [检查点数] 个点，其中合格点数 [合格点数] 个，合格率达到 [合格率数值]%，满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求。

  - 检查模板的拼缝严密性，抽查 [拼缝检查处数] 处，拼缝严密，无漏浆现象。

- 钢筋工程质量检查

  - 对钢筋的品种、规格、数量、间距、锚固长度等进行检查。共检查 [钢筋检查处数] 处，均符合设计及规范要求。

  - 检查钢筋的连接方式及接头质量，对 [接头检查数量] 个钢筋接头进行检查，接头质量合格，连接牢固。

  - 经检测，400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例经抽样检测达到 85% 以上，符合项目要求。

- 混凝土工程质量检查

  - 对混凝土的坍落度进行现场检测，每车混凝土进场时均进行坍落度检测，共检测 [坍落度检测次数] 次，坍落度值均在设计要求的 [坍落度范围值] mm 内。

  - 混凝土试块强度检测结果显示，同条件养护试块和标准养护试块的强度均达到设计强度等级 C50 及以上要求。在竖向承重结构相关的混凝土试块中，C50 及以上强度等级混凝土试块强度均满足设计要求，且其用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例经统计达到 50% 以上。

## 六、施工总结

本项目免支撑楼板施工过程严格按照设计及规范要求进行，从材料准备、施工工艺到质量检查等各个环节均得到有效控制。在钢筋及混凝土材料使用上，满足项目对 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例和 C50 及以上强度等级混凝土在竖向承重结构中应用比例的要求。施工完成的免支撑楼板质量合格，各项指标满足设计及规范要求，为整个建筑结构的安全稳定及使用功能提供了有力保障。在后续施工过程中，将继续加强质量控制，确保项目整体质量。