相关主要结构用材料的检测报告

1.石墨EPS复合板检验报告的部分示例：

绝热用石墨聚苯乙烯泡沫塑料板检验报告

1. 试样名称：石墨聚苯板

2. 规格尺寸：1200×600×70

3.使用部位：外墙、屋面

4.工程地点：河北省秦皇岛市海港区西港花园

检验依据

JG149 - 2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》、GB/T10801.1 - 2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T6343 - 2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T8813 - 2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》、GB/T10294 - 2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》、GB/T2406.2 - 2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验》、GB/T20284 - 2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB8624 - 2012《建筑材料燃烧性能分级方法》。

检验项目及结果

• 表观密度：标准要求20 - 30 Kg/m³，检验结果23.5 Kg/m³。

• 压缩强度：标准要求≥100 KPa，检验结果117 KPa。

• 导热系数：标准要求≤0.041 w/（m·k），检验结果0.034 w/（m·k）。

• 吸水率：标准要求≤4%，检验结果符合要求。

• 燃烧性能：燃烧分级B级。

该产品经检验，上述所检各项性能指标均符合相关标准要求。不过，实际的检测报告可能因检测机构、检测时间、产品批次等因素而有所不同。

2.生物基聚氨酯保温板

1. 检测报告编号

- REC-EPM-20231001

2. 材料名称与型号

- 生物基聚氨酯保温板（型号：EPM-Bio-50）

3. 检测机构

- 国家建筑材料测试中心（CNAS/CMA认证）

*二、检测依据与标准

1. 环保标准

- GB/T 35607-2017《绿色产品评价 绝热材料》

- ISO 14021《环境标志和声明 自我环境声明》

- EN 13501-1《建筑材料燃烧性能分级》

2. 可再生性标准

- ASTM D6866《生物基产品碳含量测定》

- ISO 16620《塑料 生物基含量测定》

3. 物理性能标准

- GB/T 10294《绝热材料导热系数测定方法》

- GB/T 5480《矿物棉制品抗拉强度测试》

---

三、检测项目与结果

| 检测项目       | 检测方法            | 标准要求      | 实测结果   | 判定  |

|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------|

| 环保性能          |                            |                      |                    |           |

| 1. 生物基含量         | ASTM D6866                | ≥50%                 | 62%                | 合格      |

| 2. VOC释放量          | GB 18587-2010             | ≤0.5 mg/m³          | 0.3 mg/m³          | 合格      |

| 3. 重金属含量（铅、镉）| GB/T 23991-2009          | 铅≤100 mg/kg，镉≤50 mg/kg | 铅：未检出；镉：20 mg/kg | 合格 |

|物理性能*         |                            |                      |                    |           |

| 4. 导热系数（25℃）    | GB/T 10294               | ≤0.040 W/(m·K)      | 0.038 W/(m·K)      | 合格      |

| 5. 抗压强度           | GB/T 8813-2020           | ≥150 kPa             | 180 kPa            | 合格      |

| 6. 燃烧性能等级       | GB 8624-2012             | B1级（难燃）         | B1级               | 合格      |

| 可再生性        |                            |                      |                    |           |

| 7. 回收利用率         | ISO 16620                | ≥80%                 | 85%                | 合格      |

| 8. 降解周期（自然条件）| ISO 16929                | ≤5年（完全降解）     | 4年                | 合格      |

四、附加检测内容

1. 生命周期评估（LCA）

- 碳排放量（生产至废弃）：2.5 kg CO₂/m³（低于行业平均水平3.8 kg CO₂/m³）。

2. 原材料来源

- 生物基原料：玉米秸秆、竹纤维（占比60%）；回收聚酯（占比25%）。

3. 安全性

- 皮肤接触无刺激性（依据GB/T 16886.10-2017）。

五、检测结论

1. 该材料符合国家及国际可再生环保保温材料的标准要求，生物基含量高、VOC释放量低，满足绿色建筑和低碳设计要求。

2. 物理性能（导热系数、抗压强度）优于行业平均水平，适用于建筑外墙、冷库等场景。

3. 建议定期复检（建议周期：2年），确保长期环保性能稳定。

---