绿色建筑道路用热反射涂料性能检测报告

一、检测概述

本次检测针对绿色建筑道路用热反射涂料展开，旨在评估其各项性能是否符合绿色建筑相关标准和道路应用需求，为涂料在实际工程中的应用提供科学依据。

二、检测依据与方法

依据GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》、JG/T 235-2014《建筑用反射隔热涂料》等标准，对涂料的热反射性能、附着力、耐水性、耐候性等进行检测。热反射性能采用分光光度计测定太阳光反射比；附着力依照划格法检测；耐水性通过浸泡试验评估；耐候性则借助人工加速老化试验箱模拟自然环境测试。

三、检测结果

1. 热反射性能：太阳光反射比达到0.85，远高于绿色建筑要求的0.7标准，能有效反射太阳辐射热，降低路面温度。

2. 附着力：划格法测试结果为0级，表明涂料与路面基材附着牢固，不易脱落。

3. 耐水性：经过96小时浸泡，涂层无起泡、脱落、变色等现象，耐水性能良好。

4. 耐候性：人工加速老化1000小时后，涂层轻微粉化，无开裂、剥落，仍保持一定热反射性能，符合道路使用的耐久性要求。

四、结论

该绿色建筑道路用热反射涂料各项性能检测结果良好，热反射性能突出，具备优异附着力、耐水性和耐候性，可满足绿色建筑道路工程的应用需求，有助于提升道路的热舒适性和耐久性，降低能耗，符合绿色建筑理念。