一、 工程概况

- 工程名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

- 工程地点: 浙江-衢州

二、 检测依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

- 其他相关标准规范

三、 检测项目及方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属面硬泡聚氨酯板导热系数 | 热流计法 | 导热系数测定仪 | GB/T 10294-2008 |
| 2 | 金属面硬泡聚氨酯板蓄热系数 | 热流计法 | 导热系数测定仪 | GB/T 10294-2008 |
| 3 | 金属面硬泡聚氨酯板密度 | 称重法 | 电子天平 | GB/T 6343-2009 |
| 4 | 金属面硬泡聚氨酯板比热容 | 差示扫描量热法 | 差示扫描量热仪 | GB/T 19466.2-2004 |
| 5 | 金属面硬泡聚氨酯板蒸汽渗透系数 | 杯式法 | 蒸汽渗透系数测定仪 | GB/T 17146-2015 |
| 6 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)传热系数 | 热箱法 | 热箱法传热系数测定仪 | GB/T 8484-2008 |
| 7 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)窗太阳得热系数 | 太阳得热系数测定仪 | 太阳得热系数测定仪 | GB/T 2680-2021 |

四、 检测结果

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属面硬泡聚氨酯板导热系数 | 0.024 W/(m.K) | ≤0.024 W/(m.K) | 合格 |
| 2 | 金属面硬泡聚氨酯板蓄热系数 | 0.290 W/(㎡.K) | - | - |
| 3 | 金属面硬泡聚氨酯板密度 | 35.0 kg/m³ | - | - |
| 4 | 金属面硬泡聚氨酯板比热容 | 1380.0 J/(kg.K) | - | - |
| 5 | 金属面硬泡聚氨酯板蒸汽渗透系数 | 0.0000 g/(m.h.kPa) | - | - |
| 6 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)传热系数 | 2.10 W/(㎡.K) | ≤3.60 W/(㎡.K) | 合格 |
| 7 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)窗太阳得热系数 | 0.348 | - | - |