屋面涂料性能检测报告

工程名称： ×××项目
建设单位： ×××有限公司
施工单位： ×××建筑工程有限公司
监理单位： ×××工程监理有限公司
检测日期： 20××年×月×日

[image: image1]
一、检测依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑屋面涂料热性能检测规范》

施工图及屋面铺装设计要求

[image: image2]
二、涂料基本信息

	项目
	说明

	涂料名称
	屋面高反射热涂料

	生产厂家
	×××涂料有限公司

	产品型号
	WR-90

	适用范围
	屋顶铺装、屋面板、屋面防水层表面

	主要性能
	高反射率、耐候性、耐紫外线、耐磨性


[image: image3]
三、检测项目及结果

	序号
	检测项目
	检测标准
	单位
	检测值
	结论

	1
	太阳光反射率
	GB/T 24408
	%
	0.85
	合格

	2
	热反射系数
	GB/T 24408
	%
	0.80
	合格

	3
	附着力
	GB/T 5210
	N/mm²
	1.6
	合格

	4
	耐候性
	ISO 11341
	h
	2000h无开裂
	合格

	5
	耐紫外线性能
	ASTM G154
	h
	1000h无明显褪色
	合格


[image: image4]
四、检测结论

经检测，本项目使用的屋面高反射涂料：

太阳光反射率 85%，热反射系数 80%，有效降低屋面吸热量；

附着力、耐候性及耐紫外线性能均符合标准要求，耐久性良好；

可有效改善屋面热环境，降低建筑空调负荷，减缓城市热岛效应，满足绿色建筑评价及节能要求。

建议施工过程中严格按厂家施工规范操作，以保证涂料性能达到设计效果。

