绿色建材应用比例计算分析报告

# 一、报告概况

## 1.1 项目基本信息

| 项目名称 | 栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间” |
| --- | --- |
| 建设地点 | 沈阳市沈河区万柳塘公园地区 |
| 项目规模 | 总建筑面积2362.7㎡，3层框架结构，工业化内装体系 |
| 计算范围 | 工业化内装核心部品（装配式墙板、地面、吊顶、门窗、配套部品），总用量8068.49㎡（折算重量约80.69吨） |
| 报告用途 | 用于绿色建筑评价、工程环保验收、材料溯源管理及工业化内装效果评估 |

## 1.2 计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019

- 《绿色建材评价标识管理办法》及各品类绿色建材评价技术要求

- 本项目《工业化内装部品用量比例计算书》

- 本项目《可再循环材料和可再利用材料用量计算书》

- 本项目《利废建材废弃物掺量说明及证明材料文件》

- 本项目《工业化内装材料见证送检报告》《利废材料产品检测报告》

- 各类绿色建材产品合格证、绿色建材评价认证文件、再生原料溯源证明

## 1.3 绿色建材分类定义

本报告将项目所用绿色建材划分为三类，分别核算用量及占比：

- 可再循环材料：使用后可通过回收、破碎、熔炼、再加工等方式重新利用，且性能符合相关标准的材料（如钢材、铝合金、玻璃、再生塑料等）。

- 可再利用材料：无需深度加工或仅需简单清洁、修复，即可直接二次使用的标准化工业化部品（如未切割、无损坏的墙板、吊顶模块、收纳模块等）。

- 利废建材：以工业废弃物、建筑废弃物、生活废弃物等为主要原料生产的建材（如再生骨料水磨石、再生塑料地板、再生金属龙骨等）。

# 二、绿色建材用量及比例核算

## 2.1 可再循环材料用量及占比

可再循环材料以工业化内装核心部品为基础，按材质可回收性核算用量及占比：

| 材料类别 | 用量（㎡） | 折算重量（吨） | 占内装总材料比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨（钢材） | 375.00 | 3.75 | 4.65% | 用于复合墙板、吊顶龙骨，100%可再循环 |
| 铝合金（吊顶+门窗） | 1656.58 | 16.57 | 20.53% | 用于集成吊顶、断桥铝门窗，100%可再循环 |
| 玻璃（门窗） | 147.46 | 1.47 | 1.83% | 用于门窗钢化玻璃，100%可再循环 |
| SPC锁扣地板（再生塑料） | 1156.68 | 11.57 | 14.34% | 按70%可再循环比例核算 |
| 合计 | 3335.72 | 33.36 | 41.34% | 可再循环材料总用量及占比 |

## 2.2 可再利用材料用量及占比

可再利用材料为施工过程中未损坏、规格匹配的标准化部品，按合理损耗比例核算：

| 材料类别 | 用量（㎡） | 折算重量（吨） | 占内装总材料比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制收纳模块 | 19.60 | 0.20 | 0.24% | 按总用量8%核算可再利用量 |
| 装配式墙板（未损坏） | 121.68 | 1.22 | 1.51% | 按总用量5%核算可再利用量 |
| 集成吊顶模块（未损坏） | 86.90 | 0.87 | 1.08% | 按总用量6%核算可再利用量 |
| 断桥铝门窗型材（未切割） | 14.57 | 0.15 | 0.18% | 按总用量7%核算可再利用量 |
| 合计 | 242.75 | 2.43 | 3.01% | 可再利用材料总用量及占比 |

## 2.3 利废建材用量及占比

利废建材以废弃物为主要原料，按废弃物掺量及实际用量核算：

| 材料类别 | 废弃物掺量 | 用量（㎡） | 折算重量（吨） | 占同类建材比例 | 占内装总材料比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生骨料预制水磨石地砖 | ≥30% | 708.17 | 7.08 | 32% | 8.77% |
| 再生塑料SPC锁扣地板 | ≥50% | 1652.40 | 16.52 | 52% | 20.48% |
| 再生金属轻钢龙骨 | ≥60% | 375.00 | 3.75 | 62% | 4.65% |
| 再生铝合金吊顶模块 | ≥85% | 1448.40 | 14.48 | 86% | 17.95% |
| 再生木质复合墙板 | ≥40% | 1460.15 | 14.60 | 42% | 18.10% |
| 再生塑料密封胶 | ≥30% | 61.23 | 0.61 | 31% | 0.76% |
| 合计 | —— | 5705.35 | 57.04 | —— | 70.71% |

## 2.4 绿色建材总占比核算

以工业化内装核心部品总重量（80.69吨）为基数，核算绿色建材总应用比例：

- 可再循环材料占比：41.34%

- 可再利用材料占比：3.01%

- 利废建材占比：70.71%

- 绿色建材综合应用占比（去重后）：72.36%

注：综合占比已剔除可再循环材料与利废建材的重复统计部分（如再生铝合金、再生钢材等），避免重复计算。

# 三、绿色建材应用合规性分析

## 3.1 绿色建筑标准符合性

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）要求：

- 可再循环材料用量占比≥30%：本项目可再循环材料占比41.34%，远超标准要求，符合绿色建筑评价指标。

- 利废建材应用比例：本项目利废建材占比70.71%，远高于行业平均水平，充分体现资源化利用理念。

- 绿色建材综合应用占比72.36%，满足绿色建筑三星级评价中“绿色建材应用比例≥60%”的要求，具备申报绿色建筑高星级评价的基础条件。

## 3.2 工业化内装适配性分析

- 绿色建材均为工业化内装核心部品，标准化程度高，可实现工厂预制、现场装配，减少现场湿作业，提升施工效率。

- 可再循环、可再利用材料的大量应用，符合工业化内装“全生命周期环保”理念，便于后期维护、更换及回收利用。

- 利废建材的选用，既降低了原生资源消耗，又减少了废弃物排放，与项目“绿色环保、心理疗愈”的定位高度契合。

## 3.3 材料性能与功能适配性分析

- 所有绿色建材均通过见证送检及利废材料检测，性能指标（如抗压强度、防滑系数、防火等级、环保等级等）符合设计要求及相关标准。

- 利废建材的废弃物掺量均满足规范要求，同时兼顾了材料的力学性能、耐久性能及环保性能，适配宠物陪伴区、心理疗愈区等不同功能区域的使用需求。

- 可再利用材料的标准化设计，便于后期维护更换，降低了全生命周期成本，提升了项目的可持续性。

# 四、结论与建议

## 4.1 核心结论

- 本项目工业化内装绿色建材综合应用占比达72.36%，其中可再循环材料占比41.34%、可再利用材料占比3.01%、利废建材占比70.71%，均满足《绿色建筑评价标准》要求，具备申报绿色建筑高星级评价的条件。

- 绿色建材选用与项目功能定位高度适配，既实现了环保节能、资源化利用的目标，又保障了材料性能及施工质量，符合工业化内装发展理念。

- 本报告核算数据真实、准确，与项目《工业化内装部品用量比例计算书》《可再循环材料和可再利用材料用量计算书》《利废建材掺量说明及证明材料文件》等文件逻辑一致，可作为工程验收、绿色建筑评价的核心依据。

## 4.2 优化建议

- 进一步完善可再利用材料的回收管理制度，建立部品复用台账，提升可再利用材料的实际复用率。

- 在后续运维阶段，推广绿色建材的循环利用模式，鼓励部品拆卸后二次使用，延长材料生命周期。

- 加强绿色建材溯源管理，完善证明材料归档，确保材料可追溯、可核查，为绿色建筑评价及环保验收提供完整支撑。

# 五、证明材料清单

- 《栖·愈项目工业化内装部品用量比例计算书》

- 《栖·愈项目可再循环材料和可再利用材料用量计算书》

- 《栖·愈项目利废建材废弃物掺量说明及证明材料文件》

- 《栖·愈项目工业化内装材料见证送检报告》

- 《栖·愈项目利废材料产品检测报告》

- 各类绿色建材产品合格证、绿色建材评价认证文件、再生原料溯源证明

- 工业化内装深化设计图、材料进场验收记录、施工日志

# 六、相关单位确认

| 施工单位 | 已核实本报告中绿色建材用量及占比核算，数据真实、准确，符合项目实际及相关规范要求。 | 签字（盖章）：日期：______年______月______日 |
| --- | --- | --- |
| 监理单位 | 已审核本报告及相关证明材料，确认核算逻辑合规、数据真实有效，可作为绿色建筑评价及工程验收依据。 | 签字（盖章）：日期：______年______月______日 |
| 设计单位 | 已确认本报告中绿色建材应用符合项目设计要求及绿色建筑定位，核算结果与设计意图一致。 | 签字（盖章）：日期：______年______月______日 |
| 建设单位 | 同意本报告结论，认可绿色建材应用比例及合规性分析，将作为项目绿色建筑评价及工程管理的核心文件。 | 签字（盖章）：日期：______年______月______日 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）