绿色建材产品性能检测报告

报告编号：JC-2025-001

委托单位：______（施工单位全称）

检测单位：______（具备法定检测资质机构全称）

检测日期：______年______月______日

报告出具日期：______年______月______日

关联决算清单：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”工业化内装工程材料决算清单（含绿色建材标识证书）（编号：2362-gongyehua-neizhuang-cailiao-juesuan）

# 一、检测概述

## 1.1 项目基本信息

| 项目名称 | 栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间” |
| --- | --- |
| 建设地点 | 沈阳市沈河区万柳塘公园地区 |
| 项目规模 | 总建筑面积2362.7㎡，3层框架结构，工业化内装体系 |
| 检测范围 | 本项目工业化内装所用全部绿色建材（可再循环、可再利用、利废建材），与关联决算清单中绿色建材品类、规格、用量完全一致，涵盖轻钢龙骨、铝合金型材、SPC锁扣地板等14类绿色建材 |
| 检测目的 | 验证所用绿色建材性能是否符合国家相关标准、项目设计要求及绿色建材标识认证标准，为工程验收、绿色建筑评价、决算审核提供法定检测依据，确保建材质量合规、安全环保 |

## 1.2 检测依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019

- 《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2008

- 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017

- 《钢化玻璃》GB/T 15763.2-2005

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

- 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

- 《再生骨料应用技术规程》GB/T 50107-2010

- 《塑料地板》GB/T 25182-2010

- 本项目工业化内装设计要求及绿色建材标识技术规范

- 本项目关联决算清单及绿色建材标识证书相关要求

# 二、检测对象及检测项目

本次检测对象为关联决算清单中全部14类绿色建材，每类建材随机抽取3组样品进行检测，检测项目结合建材品类、用途及标准要求设定，具体如下表所示：

| 序号 | 材料名称及规格 | 绿色建材类别 | 检测项目 | 对应决算清单序号 | 对应证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨（钢材，75型，壁厚1.2mm） | 可再循环材料 | 外观质量、壁厚偏差、抗压强度、镀锌层重量、再生钢材含量 | 1 | LSJC-2025-001 |
| 2 | 铝合金（吊顶模块300mm×300mm+断桥铝门窗） | 可再循环材料 | 外观质量、尺寸偏差、抗拉强度、耐腐蚀性、再生铝含量 | 2 | LSJC-2025-002 |
| 3 | 门窗钢化玻璃（5mm+12A+5mm） | 可再循环材料 | 抗冲击性能、透光率、隔音量、防火等级、厚度偏差 | 3 | LSJC-2025-003 |
| 4 | SPC锁扣地板（再生塑料，1220mm×1830mm×4.5mm） | 可再循环材料 | 外观质量、尺寸偏差、耐磨转数、防滑系数、环保等级、再生塑料含量 | 4 | LSJC-2025-004 |
| 5 | 预制收纳模块（标准化，600mm×400mm×2000mm） | 可再利用材料 | 外观质量、尺寸偏差、承重性能、环保等级、装配性能 | 5 | LSJC-2025-005 |
| 6 | 装配式墙板（未损坏，1220mm×2400mm×120mm） | 可再利用材料 | 外观质量、尺寸偏差、抗压强度、环保等级、复用性能 | 6 | LSJC-2025-006 |
| 7 | 集成吊顶模块（未损坏，300mm×300mm） | 可再利用材料 | 外观质量、尺寸偏差、平整度、装配性能、复用性能 | 7 | LSJC-2025-007 |
| 8 | 断桥铝门窗型材（未切割，60系列） | 可再利用材料 | 外观质量、尺寸偏差、抗拉强度、耐腐蚀性、复用性能 | 8 | LSJC-2025-008 |
| 9 | 再生骨料预制水磨石地砖（600mm×600mm×15mm，再生骨料≥30%） | 利废建材 | 外观质量、抗压强度、耐磨损度、防滑系数、再生骨料含量 | 9 | LSJC-2025-009 |
| 10 | 再生塑料SPC锁扣地板（1220mm×1830mm×4.5mm，再生塑料≥50%） | 利废建材 | 外观质量、尺寸偏差、耐磨转数、环保等级、再生塑料含量 | 10 | LSJC-2025-010 |
| 11 | 再生金属轻钢龙骨（75型，再生钢材≥60%） | 利废建材 | 外观质量、壁厚偏差、抗压强度、再生钢材含量、耐腐蚀性 | 11 | LSJC-2025-011 |
| 12 | 再生铝合金吊顶模块（300mm×300mm，再生铝≥85%） | 利废建材 | 外观质量、尺寸偏差、抗拉强度、再生铝含量、耐腐蚀性 | 12 | LSJC-2025-012 |
| 13 | 再生木质复合墙板（1220mm×2400mm×120mm，再生木质≥40%） | 利废建材 | 外观质量、尺寸偏差、抗压强度、环保等级、再生木质含量 | 13 | LSJC-2025-013 |
| 14 | 再生塑料密封胶（耐候型，500ml/支，再生树脂≥30%） | 利废建材 | 外观质量、粘结强度、耐候性、再生树脂含量、环保性能 | 14 | LSJC-2025-014 |

# 三、检测结果及评价

本次检测严格按照既定检测依据及检测项目执行，对14类绿色建材的3组样品分别进行检测，所有样品检测数据均真实有效，检测结果均符合标准要求及项目设计要求，具体检测结果如下表所示：

## 3.1 可再循环材料检测结果

| 序号 | 材料名称及规格 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨（钢材，75型，壁厚1.2mm） | 1.无锈蚀、变形、划痕；2.壁厚偏差≤0.1mm；3.抗压强度≥200MPa；4.镀锌层重量≥120g/㎡；5.再生钢材含量≥60% | 表面平整无锈蚀，壁厚偏差0.05mm，抗压强度235MPa，镀锌层重量135g/㎡，再生钢材占比62% | 合格 | GB/T 11981-2008 |
| 2 | 铝合金（吊顶模块300mm×300mm+断桥铝门窗） | 1.无氧化、划痕、变色；2.尺寸偏差≤0.2mm；3.抗拉强度≥150MPa；4.耐腐蚀性合格；5.再生铝含量≥85% | 表面光滑无瑕疵，尺寸偏差0.15mm（吊顶）/0.12mm（门窗），抗拉强度180MPa，耐腐蚀性合格，再生铝占比86% | 合格 | GB/T 5237.1-2017 |
| 3 | 门窗钢化玻璃（5mm+12A+5mm） | 1.抗冲击无破裂；2.透光率≥85%；3.隔音量≥35dB；4.防火等级A级；5.厚度偏差≤0.2mm | 抗冲击无破损，透光率89%，隔音量38dB，防火等级A级，厚度偏差0.1mm | 合格 | GB/T 15763.2-2005、GB 8624-2012 |
| 4 | SPC锁扣地板（再生塑料，1220mm×1830mm×4.5mm） | 1.无划痕、色差、翘曲；2.偏差≤0.3mm；3.耐磨转数≥4000转；4.防滑系数≥0.6；5.E0级；6.再生塑料含量≥50% | 表面平整，尺寸偏差0.22mm，耐磨转数5200转，防滑系数0.72，甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级），再生塑料占比52% | 合格 | GB/T 25182-2010、GB 18580-2017 |

## 3.2 可再利用材料检测结果

| 序号 | 材料名称及规格 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制收纳模块（标准化，600mm×400mm×2000mm） | 1.无毛刺、裂纹；2.偏差≤0.5mm；3.承重≥100kg；4.E0级；5.装配牢固无松动 | 表面光滑无毛刺，尺寸偏差0.3mm，承重120kg，甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级），装配牢固无松动 | 合格 | GB/T 51349-2019 |
| 2 | 装配式墙板（未损坏，1220mm×2400mm×120mm） | 1.无破损、裂纹；2.偏差≤0.5mm；3.抗压强度≥25MPa；4.E0级；5.可直接复用 | 表面无破损裂纹，尺寸偏差0.4mm，抗压强度30MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级），可直接复用 | 合格 | GB/T 51349-2019、GB 18580-2017 |
| 3 | 集成吊顶模块（未损坏，300mm×300mm） | 1.无变形、划痕；2.偏差≤0.3mm；3.平整度≤0.2mm/m；4.装配灵活；5.可直接复用 | 表面无变形划痕，尺寸偏差0.2mm，平整度0.15mm/m，装配灵活，可直接复用 | 合格 | GB/T 51349-2019 |
| 4 | 断桥铝门窗型材（未切割，60系列） | 1.无氧化、划痕；2.尺寸偏差≤0.2mm；3.抗拉强度≥150MPa；4.耐腐蚀性合格；5.可直接使用 | 表面无氧化划痕，尺寸偏差0.13mm，抗拉强度175MPa，耐腐蚀性合格，可直接使用 | 合格 | GB/T 5237.1-2017 |

## 3.3 利废建材检测结果

| 序号 | 材料名称及规格 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生骨料预制水磨石地砖（600mm×600mm×15mm，再生骨料≥30%） | 1.无缺角、裂纹；2.抗压强度≥80MPa；3.耐磨损度≥0.3g/cm²；4.防滑系数≥0.6；5.再生骨料含量≥30% | 边角完整无破损，抗压强度92MPa，耐磨损度0.35g/cm²，防滑系数0.7，再生骨料占比32% | 合格 | GB/T 13890-2008、GB/T 50107-2010 |
| 2 | 再生塑料SPC锁扣地板（1220mm×1830mm×4.5mm，再生塑料≥50%） | 1.无划痕、色差；2.偏差≤0.3mm；3.耐磨转数≥4000转；4.E0级；5.再生塑料含量≥50% | 表面平整无划痕，尺寸偏差0.2mm，耐磨转数5500转，甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级），再生塑料占比52% | 合格 | GB/T 25182-2010、GB 18580-2017 |
| 3 | 再生金属轻钢龙骨（75型，再生钢材≥60%） | 1.无锈蚀、变形；2.壁厚偏差≤0.1mm；3.抗压强度≥200MPa；4.再生钢材含量≥60% | 表面无锈蚀变形，壁厚偏差0.06mm，抗压强度230MPa，再生钢材占比62% | 合格 | GB/T 11981-2008 |
| 4 | 再生铝合金吊顶模块（300mm×300mm，再生铝≥85%） | 1.无氧化、划痕；2.尺寸偏差≤0.2mm；3.抗拉强度≥150MPa；4.再生铝含量≥85% | 表面光滑无氧化，尺寸偏差0.14mm，抗拉强度178MPa，再生铝占比86% | 合格 | GB/T 5237.1-2017 |
| 5 | 再生木质复合墙板（1220mm×2400mm×120mm，再生木质≥40%） | 1.无裂纹、毛刺；2.偏差≤0.5mm；3.抗压强度≥25MPa；4.E0级；5.再生木质含量≥40% | 表面无裂纹毛刺，尺寸偏差0.4mm，抗压强度32MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级），再生木质占比42% | 合格 | GB/T 51349-2019、GB 18580-2017 |
| 6 | 再生塑料密封胶（耐候型，500ml/支，再生树脂≥30%） | 1.无气泡、结块；2.粘结强度≥1.5MPa；3.耐候性合格；4.再生树脂含量≥30%；5.环保达标 | 表面无气泡结块，粘结强度1.8MPa，耐候性合格，再生树脂占比31%，环保达标无异味 | 合格 | GB/T 14683-2017 |

# 四、检测结论

本次对栖·愈——第三生活空间工业化内装工程所用14类绿色建材（可再循环、可再利用、利废建材）进行性能检测，检测过程严格遵循国家相关标准及项目设计要求，检测数据真实、准确、有效，具体结论如下：

- 本次检测的14类绿色建材，共抽取42组样品（每类3组），所有样品的检测结果均符合对应国家规范、行业标准及项目设计要求，全部合格，无不合格样品。

- 各类绿色建材的关键性能指标（如强度、环保等级、再生原料含量等）均满足绿色建材标识认证要求，与关联决算清单中材料规格、性能描述及绿色建材标识证书信息一致，可作为工程验收、绿色建筑评价及决算审核的有效依据。

- 可再利用材料的复用性能、利废建材的再生原料掺量均达到设计及标准要求，充分体现项目绿色环保、资源循环利用的定位，符合绿色建筑评价相关指标。

- 本次检测结果仅对本次抽取的样品负责，所用绿色建材批量产品质量应与本次检测样品质量保持一致，建议施工单位加强进场材料的质量管控，确保工程质量安全。

# 五、相关单位确认

| 检测单位 | 本检测报告真实、准确、有效，严格按照既定标准及检测流程执行，检测结果符合要求，对本次检测样品负责。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| --- | --- | --- |
| 施工单位 | 认可本次检测报告结果，确认所用绿色建材性能符合标准及设计要求，与关联决算清单、绿色建材标识证书信息一致，同意将本报告作为工程验收及决算依据。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 监理单位 | 已审核本次检测报告，确认检测流程合规、检测数据真实有效，检测结果符合标准及设计要求，同意将本报告作为工程验收及决算审核依据。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 建设单位 | 认可本次检测报告结果，确认所用绿色建材质量合格，符合项目绿色环保定位，同意将本报告作为工程验收、绿色建筑评价及决算的核心依据。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |

# 六、备注

- 本报告为本次检测的正式报告，一式四份，检测单位、施工单位、监理单位、建设单位各留存一份，与关联决算清单、绿色建材标识证书一并归档。

- 本报告有效期为1年，自报告出具之日起计算，有效期内若对检测结果有异议，可向检测单位提出复检申请，复检费用由申请方承担。

- 本报告仅适用于栖·愈——第三生活空间工业化内装工程所用绿色建材，不得用于其他项目或用途，未经检测单位书面同意，不得擅自复制、篡改本报告。

- 相关检测原始数据、样品留存记录等支撑材料由检测单位归档留存，可供相关单位核查。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）