道路用热反射涂料性能检测报告

工程名称： ×××项目
建设单位： ×××有限公司
施工单位： ×××建筑工程有限公司
监理单位： ×××工程监理有限公司
检测日期： 20××年×月×日

[image: image1]
一、检测依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑道路铺装材料热性能检测规范》

施工图及道路铺装设计要求

[image: image2]
二、涂料基本信息

	项目
	说明

	涂料名称
	道路高反射热涂料

	生产厂家
	×××涂料有限公司

	产品型号
	HR-80

	适用范围
	停车场、道路、人行道等硬质铺装表面

	主要性能
	高反射率、耐候性、耐磨性


[image: image3]
三、检测项目及结果

	序号
	检测项目
	检测标准
	单位
	检测值
	结论

	1
	太阳光反射率
	GB/T 24408
	%
	0.82
	合格

	2
	热反射系数
	GB/T 24408
	%
	0.78
	合格

	3
	耐磨性
	ASTM D4060
	mg/1000转
	15
	合格

	4
	附着力
	GB/T 5210
	N/mm²
	1.5
	合格

	5
	耐候性
	ISO 11341
	—
	2000h无开裂
	合格


[image: image4]
四、检测结论

经检测，本项目使用的道路用热反射涂料 太阳光反射率高于80%，热反射系数高于78%，耐磨性、附着力及耐候性均符合相关标准要求。涂料性能能够有效降低道路表面温度，减少城市热岛效应，符合绿色建筑和海绵城市道路节能要求。

