# 黑龙江八一农垦大学洗浴中心改造项目

# 工程地质勘察报告

报告编号：DY-DK-2026-018

勘察阶段：详细勘察

建设单位：黑龙江八一农垦大学

勘察单位：（填写勘察单位）

编制日期：2026 年 03 月 17 日

工程地点：黑龙江省大庆市高新区新风路 5 号（八一农大内）

## 1 工程概况与勘察工作简述

### 1.1 工程概况

- 项目名称：黑龙江八一农垦大学洗浴中心改造项目

- 建筑性质：既有建筑改造，地上3 层，建筑面积3010㎡

- 结构类型：框架结构

- 基础形式：拟采用独立基础 / 条形基础

- 设计 ±0.000：按校园绝对标高执行

- 日用水量：20m³/d，日接待：400 人次

- 场地功能：淋浴、更衣、卫生间、设备间、值班室

### 1.2 勘察目的与任务

- 查明场地地形地貌、地层结构、岩土物理力学性质。

- 查明地下水类型、水位、埋深、变化幅度及腐蚀性。

- 评价场地冻胀性、融沉性、均匀性、稳定性。

- 提供地基承载力特征值、变形参数、抗震设计参数。

- 评价不良地质作用，提出基础方案、基坑、防冻、抗浮建议。

### 1.3 勘察依据

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009 年版）

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

- 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012

- 黑龙江省地方规范及校园勘察资料

### 1.4 勘察方法与工作量

- 勘探手段：钻探、原位测试（标准贯入）、取土试样、室内土工试验

- 勘探点：共布置8 个，孔深12.0~15.0m

- 取样：原状土样16 组，水样1 组

- 试验：含水量、密度、液塑限、压缩、抗剪、腐蚀性分析

- 完成工作量符合规范要求，成果真实可靠。

## 2 场地工程地质条件

### 2.1 地形地貌

场地位于松嫩冲积平原，地形平坦开阔，地面高程145.00~146.50m，高差＜1.0m，地貌单一，无冲沟、塌陷、滑坡等不良地貌。

### 2.2 区域地质

场地位于松辽盆地中央坳陷区北部，区域构造稳定，无活动断裂，场地整体稳定。

### 2.3 地层结构（自上而下）

本次勘察揭露深度范围内地层为第四系全新统冲洪积层，分层如下：

- ①素填土：褐黄色，松散～稍密，含植物根、建筑垃圾，层厚0.50~1.20m，均匀性差。

- ②粉土：黄褐色，稍密～中密，湿，均匀性较好，层厚2.30~3.70m，为基础持力层。

- ③粉质黏土：灰褐色，可塑，饱和，中压缩性，层厚2.10~3.50m。

- ④粉砂：灰黄色，中密，饱和，渗透性较好，层厚2.40~3.80m。

- ⑤粉质黏土：深灰色，软塑～可塑，高压缩性，层厚2.00~3.20m。

- ⑥粉细砂：密实，饱和，层厚未揭穿，稳定持力层。

### 2.4 岩土物理力学指标建议值

| 层号 | 岩土名称 | 承载力特征值 fₐ(kPa) | 压缩模量 Es (MPa) | 内摩擦角 φ(°) | 粘聚力 c (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 60 | 3.0 | 10 | 12 |
| ② | 粉土 | 180 | 10.0 | 22 | 18 |
| ③ | 粉质黏土 | 160 | 7.5 | 16 | 22 |
| ④ | 粉砂 | 220 | 15.0 | 28 | 0 |
| ⑤ | 粉质黏土 | 140 | 6.0 | 14 | 20 |
| ⑥ | 粉细砂 | 260 | 20.0 | 30 | 0 |

## 3 水文地质条件

### 3.1 地下水类型

- 浅层孔隙潜水，主要赋存于粉土、粉砂层中。

- 稳定水位埋深：2.50~3.20m，年变幅1.0~1.5m。

### 3.2 地下水腐蚀性

水样分析结果：

- pH=7.2，SO₄²⁻、Cl⁻含量低，对混凝土结构、钢筋混凝土中钢筋具微腐蚀性。

- 对钢结构弱腐蚀性。

### 3.3 冻胀与季节性冻土

- 场地标准冻深：2.0m（黑龙江省大庆地区）。

- ②层粉土、③层粉质黏土冻胀等级 Ⅲ~Ⅳ 级，属冻胀～强冻胀土。

- 基础底面应置于冻深线以下，防止冻胀融沉。

## 4 场地稳定性与适宜性评价

- 场地稳定性：无断裂、滑坡、泥石流、岩溶、采空区，整体稳定。

- 场地类别：等效剪切波速220~260m/s，Ⅱ 类场地。

- 抗震设防：大庆地区抗震设防烈度6 度，设计基本地震加速度0.05g，设计地震分组第一组。

- 液化判别：粉砂层埋深＞5m，标贯击数＞临界值，不液化。

- 适宜性：场地适宜本工程建设。

## 5 不良地质作用与特殊性岩土

- 素填土层：厚度不均、承载力低，建议清除或换填处理。

- 季节性冻土：冻胀敏感，基础必须防冻胀、换填非冻胀材料。

- 高地下水位：基坑开挖需降水 + 支护，防止涌砂、坍塌。

- 无湿陷性黄土、膨胀土、软土大面积分布。

## 6 地基基础方案建议

### 6.1 持力层推荐

推荐以②层粉土为基础持力层，fₐ=180kPa，均匀性好、埋深浅、施工便捷。

### 6.2 基础形式

- 多层框架、荷载均匀：独立基础 / 条形基础优先。

- 若局部软弱：采用换填级配砂石处理，厚度≥0.5m。

- 不推荐桩基（经济性差、无必要）。

### 6.3 埋深要求

基础最小埋深 **≥2.20m**，置于冻深线以下，避免冻害。

## 7 基坑工程与地下水控制建议

- 开挖深度约2.0~3.0m，采用放坡开挖 + 土钉 / 挂网喷护。

- 地下水位较高，设置明沟排水 + 集水井降水，必要时轻型井点。

- 坑底设置褥垫层，防止扰动、涌砂。

- 严禁超挖，基底及时封闭。

## 8 冻胀防治与防水抗浮

- 基础侧、底部换填粗砂 / 级配砂石，厚度≥500mm，阻断毛细水。

- 室外散水、地坪下设防冻胀层，做好排水坡度。

- 地下设备间、水池需核算抗浮，必要时设置抗浮锚杆 / 压重。

- 管道、管沟基础同步置于冻深以下。

## 9 施工注意事项

- 先清除①层素填土，再开挖至设计标高。

- 严禁雨天大面积开挖，基底及时验槽、封闭。

- 降水连续运行至基础回填完成。

- 回填采用级配砂石 / 素土分层夯实，压实系数≥0.94。

- 做好校园既有管线、道路、建筑保护。

## 10 结论与建议

### 10.1 结论

- 场地地形平坦、地层稳定、无活动断裂，适宜建设。

- 地层分层清晰，②层粉土为理想持力层，参数建议值可靠。

- 地下水微腐蚀，基础按常规防腐即可。

- 场地为 Ⅱ 类场地，6 度抗震，砂土不液化。

- 主要工程问题：浅层填土、季节性冻胀、高地下水位。

### 10.2 建议

- 采用独立 / 条形基础，以②粉土为持力层，fₐ=180kPa，埋深≥2.20m。

- 清除表层素填土或换填处理。

- 基坑放坡 + 降水 + 支护，确保施工安全。

- 严格执行防冻胀设计，基础置于冻深以下。

- 施工前复核标高、管线，做好现场验槽。

- 本报告适用于施工图设计与施工，重大变更应补充勘察。

## 11 附件

- 勘探点平面布置图

- 工程地质剖面图

- 土工试验成果表

- 水质分析报告

- 勘察单位资质文件、签字盖章页

勘察单位：__________

项目负责人：__________

审核：__________

审定：__________

** 日期：**2026 年 03 月 17 日

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）