# 绿色产品（内墙乳胶漆）施工记录

项目名称： “筑绿未来”办公楼（综合楼）内墙装饰工程
施工部位： 办公楼1-6层内墙（含办公室、会议室、走廊、休息区等）
记录编号： ZLWL-LQ-SG-20260312

# 一、 施工基本信息

| 项目名称 | 施工部位 | 施工日期 | 施工班组 | 施工人数 | 监理人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “筑绿未来”办公楼装修工程 | 办公楼1-6层内墙 | 2026年_3月_1日 - 2025年_4月_1日 | 立邦专业涂装班组 | _5人 | 2_ |
| 施工天气： 晴/多云 环境温度： 25℃ 相对湿度： 65% （符合绿色施工环境要求：温度≥5℃，相对湿度≤85%） |  |  |  |  |  |

# 二、 绿色产品概况

本次施工采用的内墙乳胶漆为绿色产品，符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》及绿色建材认证相关要求，产品信息可追溯，具体如下：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 绿色认证/特性 | 进场日期 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立邦原生植萃全效内墙漆 | 5L/18L | 立邦涂料（中国）有限公司 | 植物萃取配方，低VOC（≤20g/L），无甲醛添加，抗碱防霉，通过法国A+级认证、美国绿色卫士金级认证 | 2025年_月_日 | 合格（附合格证、环保检测报告、溯源码，已完成扫码入场登记） |
| 绿色产品核心指标： 低VOC、无甲醛、高耐洗刷性（≥10000次），符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）Ⅱ类民用建筑要求。进场时已进行抽样复检，复检结果合格，相关资料已归档。 |  |  |  |  |  |
| 辅助绿色材料： 立邦批乐宝耐水腻子（绿色环保型）、立邦墙固界面剂（低污染型），均有绿色产品相关证明材料，进场验收合格后投入使用。 |  |  |  |  |  |

# 三、 施工流程及过程记录（绿色施工专项）

施工流程： 施工准备 → 基层处理 → 批刮腻子 → 打磨除尘 → 涂刷底漆 → 涂刷面漆 → 成品养护与保护。全程落实绿色施工要求。

## 1. 施工准备

- 施工内容： 完成绿色施工技术交底与培训；规划材料堆放与领用区。

- 绿色施工措施： 对施工人员进行专项培训，明确节能、节水、节材及环保要求；选用节能型搅拌机、低噪声打磨机；材料按“限额领料”制度建立台账，避免浪费。

- 记录： 交底人：王xx  被交底人：李xx 交底日期：2025年4_月_1日

## 2. 基层处理

- 施工内容： 清除墙面浮灰、油污；修补空鼓、裂缝；涂刷绿色环保界面剂。

- 绿色施工措施： 清理的建筑垃圾分类收集（可回收废料单独存放）；施工中洒水降尘，每日记录；建筑垃圾回收率≥50%。

- 质量检查： 基层坚实、平整、干燥，合格。

- 记录： 检查人：_姚xx 检查日期：2026年_3月_3日 结果：合格

## 3. 批刮腻子

- 施工内容： 采用绿色耐水腻子，分2-3遍批刮，干透后打磨。

- 绿色施工措施： 腻子按需调配，避免浪费；打磨粉尘用吸尘器收集；工具清洗废水经沉淀后排放。

- 质量检查： 墙面平整、阴阳角顺直，合格。

- 记录： 检查人：_姚xx  检查日期：2025年_3月_6日 结果：合格

## 4. 打磨除尘

- 施工内容： 精细打磨，确保墙面光滑。

- 绿色施工措施： 采用无尘打磨工具；打磨后彻底清理浮尘，粉尘统一回收处理。

- 质量检查： 墙面光滑无浮尘，合格。

- 记录： 检查人：_姚xx  检查日期：2025年_3月_19日 结果：合格

## 5. 涂刷底漆

- 施工内容： 涂刷抗碱封闭底漆一遍。

- 绿色施工措施： 底漆按需调配；避免滴漏，滴漏漆料及时清理回收；施工区域保持通风。

- 质量检查： 涂刷均匀，无漏涂、流坠，合格。

- 记录： 检查人：_姚xx  检查日期：2025年3_月27_日 结果：合格

## 6. 涂刷面漆

- 施工内容： 涂刷“立邦原生植萃全效内墙漆”两遍。

- 绿色施工措施： 面漆涂刷均匀，避免过量；剩余漆料密封保存；工具清洗废水规范处理；保持通风，减少VOC积聚。

- 质量检查： 墙面色泽均匀、无刷痕、无流坠，阴阳角顺直，合格。

- 记录： 检查人：__姚xx  检查日期：2025年_4月_1日 结果：合格

## 7. 成品养护与保护

- 施工内容： 施工后保持通风，避免磕碰污染。

- 绿色施工措施： 养护期合理控制通风时间；采用可重复使用的防护膜；竣工后场地清理，建筑垃圾分类回收。

- 记录： 养护期限：7天 养护情况：良好，无损坏、无污染

# 四、 绿色施工专项记录

| 绿色施工类别 | 实施内容 | 实施效果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节材与材料利用 | 1. 绿色产品限额领用，建立台账； 2. 建筑垃圾分类回收，可回收废料再利用； 3. 施工工具重复使用，减少一次性消耗。 | 材料浪费率≤3%，建筑垃圾回收率≥50% | 林xx |
| 节水与水资源利用 | 1. 施工用水按需使用； 2. 清洗废水经沉淀后排放； 3. 利用雨水进行洒水降尘（如条件允许）。 | 无水资源浪费，废水排放达标 | 林xx |
| 节能与能源利用 | 1. 选用节能型施工机具； 2. 合理安排工序，减少照明能耗； 3. 自然通风为主，减少机械通风。 | 能源消耗符合绿色施工规划 | 林xx |
| 环境保护 | 1. 施工粉尘、噪声控制达标（昼间≤70dB）； 2. 使用低VOC涂料，减少污染物排放； 3. 建筑垃圾、废水规范处理。 | 无环境污染，符合环保要求 | 林xx |

# 五、 质量验收结论

本次“筑绿未来”办公楼内墙绿色乳胶漆施工，严格遵循《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）及《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）要求，施工流程规范。

- 绿色产品应用： 所使用的“立邦原生植萃全效内墙漆”及配套辅料均为绿色环保产品，进场复检合格，资料齐全可追溯。

- 绿色施工落实： 施工全过程严格落实了节材、节水、节能和环境保护措施，建筑垃圾回收率、噪声控制等均达到绿色施工优良水平。

- 施工质量： 各工序质量检查均合格，成品墙面平整、洁净、色泽均匀，无缺陷，符合设计及规范要求。

- 室内环境： 施工完成后，委托第三方检测机构进行的室内空气污染物（甲醛、苯、TVOC等）检测结果，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）Ⅱ类民用建筑限值要求。

综合结论： 本次绿色产品施工质量合格，绿色施工目标达成，室内环境质量达标，验收合格，可进入下一道工序。

# 六、 签字确认

| 施工员 | 质检员 | 监理工程师 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字：______ 日期：2025年_月_日 | 签字：______ 日期：2025年_月_日 | 签字：______ 日期：2025年_月_日 | 签字：______ 日期：2026年4_月7_日 |

备注：

- 本记录需附绿色产品合格证、检测报告、进场复检报告及绿色施工影像资料。

- 本记录一式四份，施工单位、监理单位、建设单位、归档各一份，保存至竣工后两年。