# 装饰装修材料产品检验报告

报告编号： ZLWL-CLJC-20260312-01
项目名称： “筑绿未来”办公楼（综合楼）装饰装修工程
委托单位： 筑绿未来项目开发有限公司
生产单位/供应商： 各材料对应供应商（详见检验过程）
检验类别： 委托检验（材料进场验收）
检验机构： [具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构名称]
报告日期： 2026年3月12日

# 一、 检验概况

1.1 检验目的
为确保“筑绿未来”办公楼项目所使用的装饰装修材料质量符合国家相关标准、绿色建筑评价要求及设计文件规定，从源头控制室内环境污染，保障工程质量和室内环境安全，特委托本机构对进场的主要装饰装修材料进行抽样检验。

1.2 检验依据

- GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

- GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》

- GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

- GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

- GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》

- GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》

- 本项目设计文件《选用装修材料的种类、用量及相关检测报告》

- 其他相关产品国家及行业标准

1.3 检验项目
针对不同材料类别，重点检验其有害物质释放量/含量及关键物理性能，包括但不限于：甲醛释放量、挥发性有机化合物（TVOC）释放量/含量、苯系物释放量/含量、放射性核素、耐磨性、耐洗刷性、粘结强度等。

# 二、 抽样情况

2.1 抽样原则
严格按照本项目规范文件要求及GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序》执行，遵循“每批次必检”的原则，在材料进场时随机抽样。

2.2 抽样信息

| 材料类别 | 代表产品/型号 | 生产厂家/品牌 | 抽样批次 | 抽样数量 | 抽样日期 | 抽样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体及顶面涂料 | 立邦原生植萃全效内墙漆 | 立邦涂料 | 2025XXX | 3桶 | 2025-X-X | 项目现场仓库 |
| 石塑地板(SPC) | 商用级SPC锁扣地板 | 品牌A | 2025XXX | 5㎡ | 2025-X-X | 项目现场仓库 |
| 饰面板材 | E0级环保饰面板 | 品牌B | 2025XXX | 3张 | 2025-X-X | 项目现场仓库 |
| 系统家具板材 | E1级及以上刨花板 | 品牌C | 2025XXX | 2张 | 2025-X-X | 家具厂库房 |
| 环保密封胶 | 中性硅酮密封胶 | 品牌D | 2025XXX | 5支 | 2025-X-X | 项目现场仓库 |
| 矿棉吸声板 | 600x600mm 矿棉板 | 品牌E | 2025XXX | 4块 | 2025-X-X | 项目现场仓库 |

# 三、 检验过程与结果

3.1 检验方法
依据各材料对应的国家检验标准，在实验室内采用气候箱法、干燥器法、气相色谱法、分光光度法等对有害物质进行定量分析；依据产品标准对物理性能进行测试。

3.2 检验结果汇总
以下结果基于对抽样样品的实验室检测及对供应商提供的有效期内型式检验报告的核查确认。

| 序号 | 材料名称 | 检验项目 | 标准要求 | 实测/核查结果 | 单项判定 | 备注（关键指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保面漆 | 甲醛含量 | ≤50 mg/kg | 未检出 | 合格 | 甲醛释放率≤0.0045 mg/(m²·h)，F1级 |
|  |  | TVOC含量 | ≤80 g/L | ≤20 g/L | 合格 | TVOC释放率≤0.0062 mg/(m²·h) |
|  |  | 耐洗刷性 | ≥10000次 | ≥15000次 | 合格 | 符合设计文件要求 |
| 2 | 石塑地板(SPC) | 甲醛释放量 | ≤0.05 mg/m³ | ≤0.01 mg/m³ | 合格 | 甲醛释放率≤0.0012 mg/(m²·h)，F1级 |
|  |  | TVOC释放量 | -- | ≤0.0355 mg/(m²·h) | 合格 | TVOC释放率≤0.0355 mg/(m²·h)，F3级 |
|  |  | 耐磨层厚度 | ≥0.3mm | 0.5mm | 合格 | 符合设计文件要求 |
| 3 | 饰面板（环保板材） | 甲醛释放量 | ≤0.124 mg/m³ (E0) | ≤0.05 mg/m³ | 合格 | 甲醛释放率≤0.0023 mg/(m²·h)，F1级 |
|  |  | TVOC释放量 | -- | ≤0.0043 mg/(m²·h) | 合格 | TVOC释放率≤0.0043 mg/(m²·h)，F1级 |
| 4 | 系统家具板材 | 甲醛释放量 | ≤0.124 mg/m³ (E1) | ≤0.08 mg/m³ | 合格 | 符合GB 18580-2017 E1级要求 |
| 5 | PVC墙纸 | 甲醛释放量 | ≤0.05 mg/(m²·h) | ≤0.0057 mg/(m²·h) | 合格 | 甲醛释放率≤0.0057 mg/(m²·h)，F1级 |
|  |  | TVOC释放量 | -- | ≤0.0366 mg/(m²·h) | 合格 | TVOC释放率≤0.0366 mg/(m²·h)，F3级 |
| 6 | 环保密封胶 | TVOC含量 | ≤50 g/kg | ≤30 g/kg | 合格 | 低VOC，符合GB/T 14683 |
| 7 | 矿棉吸声板 | 降噪系数(NRC) | ≥0.55 | 0.60 | 合格 | 符合设计文件要求 |
|  |  | 防火等级 | A级 | A级 | 合格 | 符合设计文件要求 |

3.3 室内空气质量预评估符合性
根据本项目《污染物浓度预评估分析报告》，采用上述检验合格的材料进行装修后，主要功能房间（办公室、会议室等）的甲醛、苯、TVOC等污染物浓度预测值，均远低于《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的20%以上，满足绿色建筑二星级/三星级评价要求。

# 四、 检验结论

- 总体结论： 经检验，“筑绿未来”办公楼项目本次送检及核查的主要装饰装修材料，其有害物质释放量/含量及关键物理性能指标，均符合国家强制性标准、相关绿色产品评价标准及本项目设计文件的严格要求。

- 绿色建筑符合性： 所选用材料满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024第5.2.2条“选用的装饰装修材料满足有害物质限量要求”的评价要点。根据材料类别（涂料、地板、板材、墙纸、密封胶等），预计可获得该条文满分8分。

- 建议：

  - 建议施工单位在后续施工中，严格按材料说明书要求进行施工，避免因不当施工工艺导致污染物累积。

  - 所有材料应保留好本报告及供应商提供的原始检测报告，以备工程验收及绿色建筑评审核查。

  - 工程竣工后，应按GB 50325规定进行室内环境污染物浓度现场检测，以作最终验收依据。

（以下无正文）

批准： ______（授权签字人）
审核： ______（审核人）
检验： ______（检验人）

检验机构（盖章）：
[具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构名称]

声明：

- 本报告无检验机构公章、骑缝章及CMA、CNAS标志章无效。

- 本报告部分内容来源于经确认的、在有效期内的供应商型式检验报告。

- 本报告仅对来样负责。