出具单位：XX 建筑材料检测中心日期：2026 年 03 月 10 日
一、检测样品

样品名称：屋面隔热反射涂料

生产单位：XX 涂料有限公司

检测依据：《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014

二、检测结果

表格
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	达标情况

	太阳反射比
	≥0.8
	0.88
	✅ 达标

	半球发射率
	≥0.8
	0.86
	✅ 达标

	耐洗刷性（次）
	≥2000
	3000
	✅ 达标

	耐人工气候老化（1000h）
	无明显粉化、开裂
	合格
	✅ 达标


三、结论

屋面隔热反射涂料性能符合规范要求，可有效降低屋面温度。
