装饰装修材料性能检测报告
检测产品：外饰面材料、防水密封材料、室内装饰装修材料

检测依据：
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
《建筑防水工程技术规程》JGJ 198-2010
《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017
《陶瓷砖》GB/T 4100-2015
（二）核心检测结果汇总表
	材料类别
	产品名称
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

	外饰面材料
	通体哑光防滑陶瓷砖
	耐磨性
	体积磨损量≤120mm³
	≤150mm³
	合格

	
	
	耐候性
	氙灯老化 1000h 后色差 ΔE≤2
	≤3
	合格

	
	
	抗冻性
	经 25 次冻融循环无裂纹、剥落
	无裂纹、剥落
	合格

	防水密封材料
	聚合物水泥防水涂料
	拉伸强度
	≥1.5MPa
	≥1.2MPa
	合格

	
	
	断裂伸长率
	≥80%
	≥80%
	合格

	
	
	耐水性
	浸泡 168h 后无起泡、脱落
	无起泡、脱落
	合格

	
	中性硅酮耐候密封胶
	位移能力
	±25%
	±25%
	合格

	
	
	耐候性
	氙灯老化 1000h 后无开裂
	无开裂
	合格

	室内装饰装修材料
	E0 级多层实木复合地板
	甲醛释放量
	0.03mg/m³
	≤0.05mg/m³
	合格

	
	
	耐磨性
	转数≥6000 转
	≥4000 转
	合格

	
	无机预涂板（墙面）
	耐擦洗性
	20000 次擦洗无露底
	≥10000 次
	合格

	
	
	抗菌性能
	抗菌率≥99%
	≥90%
	合格


（三）检测结论
本次送检的装饰装修材料，耐磨性、耐候性、防水性、环保性均满足国家现行标准及设计要求，耐久性好、易维护，完全符合《绿色建筑评价标准》4.2.9 条要求，可投入使用。
材料决算清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量（估算）
	单价（元）
	合价（元）
	用途
	备注

	1
	通体哑光防滑陶瓷砖
	300×300mm
	㎡
	850
	65
	55250
	外墙面、卫生间地面
	高耐磨、耐候外饰面材料

	2
	聚合物水泥防水涂料
	Ⅰ 型
	㎡
	450
	45
	20250
	卫生间、厨房、屋面
	高耐久防水密封材料

	3
	中性硅酮耐候密封胶
	300ml / 支
	支
	320
	25
	8000
	门窗、幕墙、变形缝密封
	高耐久防水密封材料

	4
	E0 级多层实木复合地板
	12mm 厚
	㎡
	1200
	120
	144000
	活动室、寝室地面
	易维护、环保室内材料

	5
	无机预涂板
	6mm 厚
	㎡
	1500
	95
	142500
	室内墙面、走廊
	耐擦洗、抗菌易维护

	6
	轻钢龙骨 + 矿棉板吊顶
	-
	㎡
	900
	85
	76500
	走廊、活动室吊顶
	易拆卸、易维护

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	446500
	-
	工程量按 3200㎡幼儿园标准估算


