装饰装修材料采购文件

（一）采购说明

本项目装饰装修材料采购严格遵循 **“高耐久、易维护、环保安全”** 原则，优先选用符合国家绿色建材标准、性能优异、便于后期维修更换的产品，确保建筑全生命周期内装饰装修质量稳定。
（二）采购清单与技术要求

	材料类别
	采购数量
	技术要求
	供货要求

	外饰面陶瓷砖
	850㎡
	1. 耐磨性：体积磨损量≤120mm³；2. 耐候性：氙灯老化 1000h 后色差 ΔE≤2；3. 抗冻性：25 次冻融循环无裂纹。
	提供产品合格证、检测报告，分批供货，每批次抽样送检。

	防水密封材料
	防水涂料 450㎡、密封胶 320 支
	1. 防水涂料：拉伸强度≥1.5MPa，断裂伸长率≥80%；2. 密封胶：位移能力 ±25%，耐候性优异。
	提供产品合格证、检测报告，质保期≥15 年。

	室内装饰材料
	地板 1200㎡、无机预涂板 1500㎡
	1. 甲醛释放量≤0.05mg/m³；2. 地板耐磨性≥6000 转；3. 墙面材料耐擦洗≥20000 次。
	提供绿色建材认证、环保检测报告，质保期≥10 年，支持局部更换。


（三）合同条款摘要

供应商需提供完整的产品质量证明文件（合格证、检测报告、环保认证等），否则不予验收。

材料质保期：外饰面材料≥20 年，防水密封材料≥15 年，室内装饰材料≥10 年，质保期内出现质量问题免费更换。

供应商需提供后期维护指导，确保材料易维护、易更换。
