防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告

（一）产品说明书（核心材料示例）

1. 聚合物水泥基防水涂料（JS-I 型）产品说明书

产品名称：儿童专用环保型聚合物水泥基防水涂料

执行标准：GB/T 23445-2009

产品特性：双组份水性涂料，无溶剂、无异味，环保达标；粘结力强，可直接在混凝土、砂浆表面施工；耐水性能优异，适用于卫生间、浴室等潮湿部位。

施工要求：基层含水率≤9%，施工温度 5-35℃；分 2-3 遍涂刷，每遍间隔≥4h，总厚度≥1.5mm；涂刷后养护 72h 方可进行闭水试验。

适用范围：幼儿园卫生间地面防水、墙面防潮工程。

2. 防霉防潮铝扣板产品说明书

产品名称：冲孔型防霉防潮铝扣板

执行标准：GB/T 23443-2009

产品特性：采用优质铝合金板材，表面经氟碳喷涂处理，防霉、防潮、抗腐蚀；冲孔设计兼具吸音与透气功能；安装便捷，可随时拆卸检修管线。

技术参数：厚度 0.8mm，规格 600×600mm，抗拉强度≥160MPa，防水等级 IP44，防霉等级 0 级。

适用范围：幼儿园卫生间、浴室顶棚防潮装饰。

（二）检测报告

	检测材料
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	结论

	聚合物水泥基防水涂料
	环保性（甲醛、VOC）、拉伸强度、断裂延伸率、不透水性
	甲醛未检出，VOC≤10g/L；拉伸强度≥1.8MPa；断裂延伸率≥300%；0.3MPa 下 30min 不透水
	甲醛≤0.1g/kg，VOC≤100g/L；拉伸强度≥1.2MPa；断裂延伸率≥200%；不透水
	合格

	防霉乳胶漆
	防霉性、耐擦洗性、环保性
	防霉等级 0 级；耐擦洗≥10000 次；无有害物质检出
	防霉等级≤1 级；耐擦洗≥5000 次；符合儿童用品环保标准
	合格

	防霉防潮铝扣板
	防霉性、抗腐蚀性、防水性
	防霉等级 0 级；盐雾试验 48h 无锈蚀；IP44 防水
	防霉等级≤1 级；盐雾试验 24h 无锈蚀；IP40 及以上
	合格

	中性硅酮防霉胶
	防霉性、粘结强度
	防霉等级 0 级；粘结强度≥0.6MPa
	防霉等级≤1 级；粘结强度≥0.5MPa
	合格


检测结论：本次送检的幼儿园卫生间、浴室防水防潮相关材料，各项检测指标均符合国家现行标准及儿童建筑环保安全要求，可用于本工程。
