相关主要结构用材料的检测报告

一、检测基本信息

工程名称：新生幼儿园建筑设计

检测依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》《钢筋混凝土用钢》《砌体结构工程施工质量验收规范》

二、材料检测结果

表格
	材料名称
	规格型号
	检测项目
	检测结果
	结论

	钢筋
	HRB400E Φ16
	屈服强度、抗拉强度
	屈服强度 435MPa，抗拉强度 620MPa
	符合 GB1499.2 要求

	混凝土
	C30
	立方体抗压强度
	28d 强度 33.2MPa
	符合 GB50107 要求

	加气混凝土砌块
	600×200×200mm
	抗压强度、干密度
	抗压强度 3.5MPa，干密度 620kg/m³
	符合 GB11968 要求

	水泥
	P.O 42.5
	安定性、强度
	安定性合格，3d 强度 23.0MPa
	符合 GB175 要求


三、检测结论

所有主要结构用材料均满足国家规范及设计要求，可用于本工程施工。
